Frekote 770 NC - разделительная смазка для изготовления полимерных изделий

Описание продукта

Frekote 770-NC может использоваться для снятия деталей из эпоксидных смол (термореактивные и препреги), сложных полиэфиров, термопластов и термопластичных смол.

Особенности

· Универсальность – снятие большинства полимеров

· Отсутствие перехода

· Блестящая поверхность и низкий коэффициент трения

· Полимеризация при комнатной температуре

· Отсутствие отложений

· Слабый запах 
 

Указания по применению
Frekote 770 NC может наноситься при комнатной температуре (до 60°C) распылением, кистью или чистой тканью. При распылении убедитесь, что используется сухой воздух или применяйте вакуумную систему распыления. По возможности, перед нанесением Frekote 770 NC, нагрейте форму примерно до 50°C, чтобы удалить влагу с ее поверхности.

1. Требуется тонкая влажная пленка. Нанесите тонкую, однородную, влажную и гладкую пленку тканью или распылением. Избегайте нанесения на только что покрытые участки формы, если растворитель еще не испарился. При распылении форсунка должна находиться на расстоянии 20 - 30 см от поверхности формы. Рекомендуется обрабатывать небольшие участки от одного края формы к другому.

2. Первоначально нанесите на форму 2 или больше тонких слоя. После нанесения слоя смазки подождите 5 - 10 минут. Пленка должна быть сухой на ощупь.

3. Аэрозоль может иногда оставлять после себя матовую поверхность. Если требуется усилить блеск, осторожно отполируйте сухую пленку хлопчатобумажной тканью.

4. Свойства разделительного слоя можно улучшить повторным нанесением 
смазки после снятия нескольких первых деталей. Максимальное количество снятий можно получить с формы при кондиционировании ее поверхности под Frekote 770 NC.

5. Если существует проблема со снятием, на проблемный участок формы или на всю форму можно нанести корректирующий слой. При температуре формы до 60°C, применяйте Frekote 770 NC, дав пленке полностью высохнуть перед продолжением формования. Если температура превышает 60°C, рекомендуется Frekote 800 NC.

Свойства продукта
	Внешний вид
	Прозрачная жидкость

	Запах
	Углеводород

	Растворитель
	Алифатический углеводород

	Плотность
	0,720 +/- 0,015


