[image: image1.wmf][image: image1.wmf]

Техническое описание 

Research, Development & Engineering

Продукт 319

Описание продукта
LOCTIТE 319TM обладает следующими характеристиками

	Технология
	акриловый

	Химический тип
	Модифицированный акриловый эфир

	Вид (незатвердевшее состояние)
	Прозрачная янтарная жидкость

	Компоненты
	Один компонент - не требует  перемешивания
	

	Вязкость
	Средняя

	Отвержденный
	Анаэробный с активирующей добавкой

	Преимущества затвердевания
	Затвердевание при комнатной температуре

	Применение
	Склеивание 


LOCTIТE 319TM – типичное применение – склеивание веществ таких как металлы, стекло, керамика или пластик. Продукт затвердевает при помещении между склеиваемыми поверхностями с помощью Активатора 7649ТМ.

Типичные свойства  материала в неотвержденном состоянии:

Удельная масса при 250С:
1,1

Точка вспышки:

см. Лист безопасности

Вязкость: Brookfield, RVT, 250C, (сПуаз)

Spindle 3 speed 20 rpm
1500-4000
Поведение при затвердевании:

Скорость затвердевания зависит от субстрата. График внизу показывает прочность сдвига в зависимости от времени на стальной крошке (опыты согласноISO 4587). Активатора 7649ТМ нанесен на одну поверхность.

[image: image2.png]% Initial strength, at RT

200

150

100

50

120°)

750

100

500
Exposure

000 3
e, hours

5000





Скорость затвердевания в зависимости от зазора.

Скорость затвердевания зависит от линии зазора. График показывает прочность сдвига в зависимости от времени на стальной крошке при различных величинах зазора (опыты согласноISO 4587). Активатора 7649ТМ нанесен на одну поверхность.



[image: image3.png]% of Full Strength on Steel

100

51 Stoet wih Adfivator 764"

50

2

0

imin  SmidOmin 30minth _ 3h 6h  24h  72h

re Time





Типичные свойства затвердевшего материала:

Физические свойства:

Коэффициент теплового расширения: ISO 11359-2, К-1 100х10-6
Коэффициент теплопроводности ISO 8302: 0,1 W (мК)

Удельная теплоемкость: 0,3

Типичное поведение затвердевшего материала:

После 1 часа при 220С, Активатора 7649ТМ нанесен на две стороны

Складка сдвига, ISO 4587:

Сталь (крошка):

Н/мм2>10,3

Зазор 0,25 мм


(psi) (>1493)

После 24 часов при 220С, Активатора 7649ТМ нанесен на две стороны

Складка сдвига, ISO 4587:

Сталь (крошка):

Н/мм2>4,5

Зазор 0,25 мм


(psi) (>652)
Типичная устойчивость к воздействию окружающей среды:

После 1 недели при 220С,Активатора 7649ТМ нанесен на одну сторону

Складка сдвига, ISO 4587:

Сталь (крошка):

Сопротивляемость при повышенной температуре

Тестировано при температуре
[image: image4.png]% Strength @ 22 °C

100

50 100
Temperature, °C





[image: image5.png]% of Full Strength on Steel

100 =
0.05 mm
50
5 L
o1
ol I
imin  SmiiOmin 30minih_ 3h 6h  2dh 72

Cure Time




 
Тепловое старение
Выдержано при данной t и тестировано при 22С

% от первоначальной прочности в зависимости от времени воздействия

Устойчивость к растворителям
Выдержано при данных условиях и тестировано при 22 С.

	
	
	% от первоначальной
 прочности

	Окружающая среда
	°C 
	720 ч 

	Бензин
	87 
	80 

	Машинное масло (MIL-L- 46152)
	87 
	30 

	Автомобильное масло (жидкость)
	87 
	30 

	Фосфорсодержащий эфир
	87 
	35 

	Вода /гликоль
	150 
	20 

	Влажность, 100%RH 
	50 
	35 


Общая информация:
Продукт не рекомендуется использовать в системах, где применяется чистый кислород или высокий процент кислорода, а также не может быть использован в качестве герметика для хлорсодержащих материалов или материалов, содержащих сильные окислители.

Для безопасного использования продукта необходимо ознакомиться с Листом безопасности.

Если перед склеиванием требуется обработка поверхности с помощью моющих веществ, необходимо проверить, годится ли это моющее вещество для данного клея, так как некоторые водорастворимые моющие вещества могут влиять на свойства клеев.

Данный продукт не рекомендуется использовать для пластиков (а именно, термопластиков, где может иметь место трещинообразование). Желательно проверить совместимость таких материалов с продуктом. 

Указания к применению
1. Склеиваемые поверхности должны быть вымыты или очищены от грязи.

2. Для того, чтобы быть уверенным в быстром затвердевании продукта, нанести Activator ТМ на одну поверхность, а клей на другую. Части должны склеиться в течение 15 минут

3. Рекомендуемый зазор составляет 0,1 мм. Когда зазор большой (до 0,5 мм), или требуется большая скорость затвердевания, Activator ТМ должен быть нанесен на обе поверхности. Части должны быть немедленно соединены (в течение 1 мин).

4. Избыток клея убрать с помощью органического растворителя.

5. Части нужно прижимать друг к другу до тех пор, пока они не склеятся.
6. Максимальная прочность склеивания достигается в течение 24-72 часов после нанесения Это время зависит от величины зазора, материала и условий
Спецификация материала.

Дата спецификации 15 сентября 1995 г. Тесты показали, что полученные образцы соответствуют заявленным свойствам. LMS тесты говорят о том, что выбранные QC параметры показали пригодность продукта для использования. Осуществляется периодический контроль за качеством и консистенцией продукта. Требования покупателей к спецификации продукта могут быть рассмотрены отделом качества Henkel.

Хранение.

Хранить в закрытых контейнерах в сухом месте. Информация по хранению имеется на этикетках контейнеров.

Оптимальные условия хранения: 8-210С. Если температура выходит за рамки предела температур, это может сказаться на свойствах продукта. 

Материал, извлеченный из контейнера, может быть загрязнен во время использования. Не возвращать остатки продукта в контейнер. Корпорация Henkel не гарантирует качество продукта при несоблюдении условий хранения. Если требуется дополнительная информация, вы можете связаться с местным Техническим центром или представителем отдела продаж.

Перевод единиц
(°Cx1.8) + 32 = °F кВ/мм x 25.4 = В/млl 
мм / 25.4 = дюйм мкм/ 25.4 = мл 
N x 0.225 = фунт N/мм x 5.71 = фунт/д /
N/мм2 x 145 = psi 
MPa x 145 = psi 
N-mx 8.851 = фунт/-дюйм
N-m x 0.738 = фунт/фут
N-мм x 0.142 = унция/дюйм 
мПа-с = cПуаз
Примечание:

Данные, приведенные в данном документе, предназначены для информации и являются проверенными. Мы не несем ответственности при использовании методов, отличных от описанных выше. Покупатель сам решает, подходит ли данных продукт для его целей, а также применять ли меры предосторожности при обращении и хранении, указанные в документе. Henkel отказывается давать какие бы то ни было гарантии относительно использования продукта в специфических целях. Корпорация Henkel не несет ответственности за различного рода повреждения, связанные с использованием продукта, включая потерю прибыли. Приведенные в документе процессы и составы являются собственностью компании и защищены соответствующими патентами и лицензиями. Мы рекомендуем покупателям протестировать применение продукта с использованием приведенных в документе данных. Продукт может входить в состав американских или других зарубежных патентов.

.
�





�





�





�





TDS LOCTITE® 319™, July 2005








ООО «Гидрошланг сервис», 03036 Киев, проспект Воздухофлотский, 94-Б

044 205 30 30 www.hydrohose.com.ua

