[image: image6.wmf][image: image6.wmf]

            Техническое описание 

Research, Development & Engineering

Продукт 326
Tallaght Business Park,

Dublin, Ireland


Worldwide Version, October 1998

Описание продукта

    Продукт Локтайт 326 является однокомпонентным структурным анаэробным клеем высокой вязкости, предназначенным для склеивания жестких элементов.

    Продукт полимеризуется в зазоре между плотно прилегающими частями с помощью активатора N.

Типовые области применения

    Приклеивание ферритов к металлическим поверхностям при производстве электродвигателей, соединение различных металлов при производстве динамиков, структурное склеивание в ювелирной промышленности, где необходима быстрая фиксация соединяемых элементов. 

Свойства жидкого продукта

	
	Значение
	

	
	Среднее
	Диапазон

	Тип химич. соединения
	Уретан метакрилат
	

	Цвет
	Прозрачный
	

	Плотность при 25SYMBOL 176 \f "Symbol"C
	1.10
	

	Вязкость при 25SYMBOL 176 \f "Symbol"C, mPa.s (cP)
	
	

	По Брукфильду RVT
	
	

	На шпинделе 6 при 20 об/мин,
	18,000
	13,500 to 22,000

	По DIN 54453, MV
	
	

	D = 36 сек-1 после  t=180 сек.
	15,000
	10,000 to 20,000

	Точка вспышки (TCC), SYMBOL 176 \f "Symbol"C
	>93
	


Процесс полимеризации продукта

Зависимость скорости полимеризации от материала

    Скорость полимеризации зависит от материала склеиваемых поверхностей. Нижеприведенный график показывает сравнение времени набора прочности на сдвиг при склеивании стальных отпескоструенных пластин с аналогичным применением продукта на других материалах. Испытания проводились по стандарту ASTM D1002 с нанесением активатора на одну из склеиваемых поверхностей.


[image: image1.wmf]5

мин

10

мин

30

мин

1

ч.

3

ч.

6

ч.

24

ч.

72

ч.

Время 

полимеризации, 

час.

0

25

50

75

100

% 

от 

полной прочности 

на 

стали

Сталь

Алюминий


Зависимость скорости полимеризации от зазора

    Скорость полимеризации зависит от клеевого зазора между поверхностями. Нижеприведенный график показывает сравнение времени набора прочности на сдвиг при склеивании стальных отпескоструенных пластин с аналогичным применением продукта при различных зазорах. Испытания проводились по стандарту ASTM D1002 с нанесением активатора на одну из склеиваемых поверхностей.


[image: image2.wmf]0.5

мм

0.05

мм

0.25

мм

5

мин

10

мин

30

мин

1

ч.

3

ч.

6

ч.

24

ч.

72

ч.

Время 

полимеризации, 

час.

0

25

50

75

100

% 

от 

полной прочности 

на 

стали


Зависимость скорости полимеризации от 

температуры

    Скорость полимеризации зависит от температуры окружающей среды. Нижеприведенный график показывает время набора прочности соединения на сдвиг при склеивании стальных отпескоструенных пластин при температуре 120( без применения активатора N. Испытания проводились по стандарту ASTM D1002. 


[image: image3.wmf]120°C

0

25

50

75

100

% 

от 

полной прочности 

на 

стали

5

мин

10

мин

30

мин

1

ч.

3

ч.

6

ч.

24

ч.

72

ч.

Время 

полимеризации, 

час.


Свойства заполимеризованного продукта

Физические свойства

	Коэффициент термич. расширения, по  ASTM D696, K-1
	80 x10-6

	Коэфф. теплопроводности, по ASTM C177, Вт..м-1K-1
	0.1

	Теплоемкость , кдж.kг-1K-1
	0.3

	Прочность на отрыв, по  ASTM D412, н/мм2
	34

	(пас.)
	(4930)

	% растяжение на разрыв, по  ASTM D412
	135

	Модуль, по  ASTM D638, н/мм2
	300

	(пас.)
	(44,000)


Электрические свойства
	Диэлектр.  константа и потери, при 25(C, по  ASTM D150:
	
	

	
	Константа
	Потери

	           при  100 Гц
	5.6
	0.03

	                       1кГц
	5.3
	0.03

	                       1мГц
	4.6
	0.04

	Объемное сопрот., по  ASTM D257, Ом.cм
	
	2 x 1013

	Поверхностное сопрот., ASTM D149, Ом
	
	2 x 1017

	Диэлектр. Прочность, ASTM D149, кВ/мм
	
	30


Прочностные характеристики

(После 24 часов при 22SYMBOL 176 \f "Symbol"C, с активатором N, нанесенным на одну склеиваемую поверхность на отпескоструенной стали)

	
	Значение

	
	Ср. знач.
	Диапазон

	Прочность на сдвиг, по ASTM D1002, Н/мм2
	18.5
	12 - 25

	              (пас.)
	(2700)
	(1700 - 3625)

	Прочность на сдвиг, по DIN 53283,      Н/мм2
	19
	15 - 23

	              (пас.)
	(2800)
	(2200 - 3300)

	Прочность на отрыв, по  DIN 53288,    Н/мм2  
	  24
	18 - 30

	              (пас.)
	(3500)
	(2600 - 4400)


Сопротивляемость воздействиям окружающей среды

	Методика испытаний :
	На сдвиг, по ASTM D1002

	Материал:
	Отпескоструенные стальные пластины

	Время полимеризации:
	1 неделя, при 22SYMBOL 176 \f "Symbol"C/с актив. N


Температурная прочность

Испытание при воздействии температуры


[image: image4.wmf] 0

50

100

150

 0

25

50

75

100

% 

от 

прочн. 

при 

комн. 

температуре

Температура, °C


Температурное старение

Выдержка при указ. температурах и испытание при  22(C.


[image: image5.wmf] 0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

 0

25

50

75

100

120°C

100°C

% 

от 

первонач. 

прочн. 

при 

комн.Т

Время, 

час.


Химостойкость

Выдержка в агрессивных средах при указанных условиях и испытания при 22(C.

	Расворитель
	Темп.
	% от первонач. прочности через:

	
	
	100 ч.
	500ч.
	1000ч.
	5000ч.

	
	
	
	
	
	

	Мотрорное масло
	87SYMBOL 176 \f "Symbol"C
	100
	100
	100
	100

	Этилированный бензин
	22SYMBOL 176 \f "Symbol"C
	100
	60
	60
	60

	Трансмисс. жидкость
	87SYMBOL 176 \f "Symbol"C
	100
	100
	-
	-

	Эфир
	87SYMBOL 176 \f "Symbol"C
	100
	100
	-
	-

	Влажность 98% 
	40SYMBOL 176 \f "Symbol"C
	85
	50
	45
	45

	Вода/Гликоль (50%/50%)
	87SYMBOL 176 \f "Symbol"C
	100
	40
	40
	40


Общая информация

    Продукт не рекомендуется использовать в среде чистого кислорода, хлорина или других сильных окислителей. 

    Информация по безопасному применению продукта содержится в информационном листке данных по безопасности (MSDS).

При использовании специальных систем для очистки поверхности перед применением продукта необходимо проверить его совместимость с моющими растворами. В отдельных случаях моющие растворы могут оказывать негативное воздействие на свойства продукта.   

Продукт не рекомендуется использовать на пластмассах, особенно на термопластиках, вследствии возможности их разрушения. При необходимости такого применения необходимо предварительно проверить совместимость продукта с материалом контактируемых поверхностей.

Указания по применению

     Наилучший результат достигается при склеивании чистых и обезжиренных изделий с нанесением Активатора N  на одну, а  клея на другую поверхности. Оптимальный клеевой зазор составляет 0.1мм. При увеличенном зазоре (до 0.5мм), или необходимости ускорения полимеризации продукта, Активатор N может наноситься на обе склеиваемые поверхности. После нанесения активатора и клея детали должны быть сразу соединены. Максимальное время выдержки нанесенных продуктов перед соединением деталей составляет 15 минут. Излишки продукта удаляются ветошью, смоченной органическим растворителем. На период  достижения соединения ручной прочности необходима технологическая фиксация. Как правило, до пуска соединения на полную нагрузку необходимо от 24 до 72 часов, начиная с момента его сборки, в зависимости от склеиваемых материалов и клеевого зазора.

Хранение

    Оптимальными условиями хранения продукта является сухое прохладное место, в оригинальных неоткрытых емкостях при температуре 8 - 28(C  (46 - 82(F), если иного не указано на этикетке. Предпочтительным является нижняя половина указанного температурного диапазона.

     Для предотвращения порчи продукта необходимо избегать возврат неиспользованной его части в оригинальную упаковку. Дополнительная информация может быть получена в региональном представительстве Локтайт. 

Погрешность  данных

    Вышеуказанные цифровые данные рассматриваются как типовые, отклонение от которых может достигать (2 %.

   Эти данные получены при проведении испытаний и периодически проверяются.
Примечание

    Содержащиеся данные носят исключительно информативный характер, однако соответствуют реальным свойствам продукта. Локтайт не несет ответственности за результаты, полученные другими организациями, поскольку не имеет возможности контроля за проведением таких испытаний. При использовании продукта всю ответственность за качество его работы и безопасность труда при производственных процессах несет потребитель.

    При рассмотрении гарантийных случаев изделий, для производства которых применяется продукт, Локтайт не несет никакой ответственности, включая моральные и иные убытки, связанные с качеством произведенно​го изделия. Локтайт рекомендует производите​лям при внедрении продукта в технологи​ческий процесс проводить необходимые испыта​ния, руководствуясь вышеуказанными данными. Продукт может быть защищен одним или более американским или иным иностранным патентом или запатентованными применениями.
NOT FOR PRODUCT SPECIFICATIONS.  

THE TECHNICAL DATA CONTAINED HEREIN ARE INTENDED AS REFERENCE ONLY. 

PLEASE CONTACT LOCTITE CORPORATION  QUALITY DEPARTMENT FOR ASSISTANCE AND RECOMMENDATIONS ON SPECIFICATIONS FOR THIS PRODUCT.

ROCKY HILL, CT    FAX: +1 (860)-571-5473                  DUBLIN, IRELAND    FAX: +353-(1)-451 - 9959

[image: image7.png]Company






Loctite is a Registered Trademark of Loctite Corporation, Hartford, CT 06106


[image: image7.png]_1018963913.doc


0.5мм







0.05мм







0.25мм







5мин







10мин







30мин







1ч.







3ч.







6ч.







24ч.







72ч.







Время полимеризации, час.







0







25







50







75







100







% от полной прочности на стали












_1019025563.doc


 0







1,000







2,000







3,000







4,000







5,000







 0







25







50







75







100







120°C







100°C







% от первонач. прочн. при комн.Т







Время, час.












_1019025564.doc


 0







50







100







150







 0







25







50







75







100







% от прочн. при комн. температуре







Температура, °C 












_1018963914.doc


5мин







10мин







30мин







1ч.







3ч.







6ч.







24ч.







72ч.







Время полимеризации, час. 







0







25







50







75







100







% от полной прочности на стали







Сталь







Алюминий












_1018963912.doc


120°C







0







25







50







75







100







% от полной прочности на стали







5мин







10мин







30мин







1ч.







3ч.







6ч.







24ч.







72ч.







Время полимеризации, час.












