[image: image2.wmf][image: image2.wmf]
Техническое описание

Исследование, Разработка и Технология

Продукт 3430

                            Продукт Loctite 3430 - Лист технических данных (Предварительная информация)        
 March 2000


​​​​​Общее описание

LOCTITE® 3430 – двухкомпонентный эпоксидный клей, обладающий высокой скоростью отверждения при комнатной температуре. Реакция отверждения происходит после смешивания обоих его компонентов. Предназначен для склеивания разнообразных материалов.

Область применения

Клей обладает хорошей текучестью и великолепно подходит для склеивания одинаковых и различных материалов, таких как

металлы, мрамор, керамика, стекло, камень, дерево, бетон пластмассы.
СВОЙСТВА КОМПОНЕНТОВ КЛЕЯ

Компонент A (полимер)

	Химический состав
	Эпоксидная смола

	Цвет
	Бесцветный

	Удельный вес при 25(C
	1,2

	Шпиндель № 5 при 2,5 об/мин
	20-301

	Точка вспышки, соответствует стандартам D93/DIN 51758 Американского общества испытания материалов (ASTM)
	>150 °C

	Максимально допустимое время выдержки смешанных компонентов при 25(C
(5 граммов клея)
	4-7 мин.

	Компонент Б (отвердитель)

	Химический состав
	Эпоксидная смола

	Цвет
	Бдедно-желтый

	Удельный вес при 25(C
	1,2

	Шпиндель № 7 при 5 об/мин
	20-30

	Точка вспышки, соответствует стандартам D93/DIN 51758 Американского общества испытания материалов (ASTM)
	>100 °C

	Максимально допустимое время выдержки смешанных компонентов при 25(C
(5 граммов клея)
	4-7 мин.


ОТВЕРЖДЕНИЕ

Скорость отверждения в зависимости от времени/температуры

При смешивании компонентов в объемном или весовом соотношении 1:1 LOCTITE® 3430 обеспечивает высокую степень прочности соединения при комнатной температуре уже через 2 часа. В условиях повышенной температуры скорость отверждения увеличивается. Приведенный ниже график демонстрирует зависимость прочности на сдвиг соединения стальных поверхностей в зависимости от времени и температуры.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ОТВЕРДЕВШЕГО КЛЕЯ

Физические свойства

	Коэффициент теплопроводности, соответствует стандарту C177 ASTM, ВТ.м-1K-1
	0,28

	Модуль упругости, Mпа
	2500

	Электрическая прочность диэлектрика, соответствует стандарту D149 ASTM, кВ/мм
	25


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ОТВЕРДЕВШЕГО КЛЕЯ

(Клей высыхал 16 ч. при 40(C. Испытания проводились при 23(C.)

	Прочность на сдвиг соответствует стандартам D1002/DIN 53283 ASTM (монтажный зазор 0,3 мм)
	Среднее значение

	Сталь, Н/ммІ
	20

	(фунты на квадратный дюйм)
	(2800)

	Нержавеющая сталь, Н/ммІ
	10

	(фунты на квадратный дюйм)
	(1400)

	Гальванизированная сталь, Н/ммІ
	10

	(фунты на квадратный дюйм)
	(1400)

	Алюминий,  Н/ммІ
	14

	(фунты на квадратный дюйм)
	(1960)

	Медь, Н/ммІ
	19

	(фунты на квадратный дюйм)
	(2660)

	Латунь, Н/ммІ
	15

	(фунты на квадратный дюйм)
	(2100)

	Листовой формовочный материал, Н/ммІ
	7

	(фунты на квадратный дюйм)
	(980)

	Поликарбонат, Н/ммІ
	5

	(фунты на квадратный дюйм)
	(700)

	Сополимер акрилонитрила, бутадиена и стирола, Н/ммІ
	3

	(фунты на квадратный дюйм)
	(420)

	Прочность на отрыв, соответствует стандарту  ISO 4578, Н/мм
	

	Алюминий, Н/мм
	3

	(дюйм-фунты)
	(16)


СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ

	Стандарт:
	DIN 53283

	Метериал:
	Алюминий (монтажный зазор при 0,2 мм)

	Условия отверждения:
	24 ч. при 23°C + 30 мин при 80°C


Жаропрочность
Зависимость от температуры.

[image: image1.wmf]0

25

50

75

100

0

25

50

75

100

125

Temperature °C

% RT Strength


Химическая стойкость/стойкость к действию растворителей

	Растворитель
	Температура
	Прочность соединения после действия растворителя указанное количество часов (в процентном соотношении с начальной прочностью соединения)

	
	
	1000 ч

	10% уксусная кислота
	23(C
	25

	Этилацетат
	23(C
	50

	Бензин
	23(C
	50

	Метанол
	23(C
	75

	Вода
	20єC
	75

	Вода
	90(C
	25

	Относительная влажность 92%
	40(C
	60


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данный продукт не рекомендуется использовать в условиях среды, насыщенной чистым кислородом, а также применять в качестве герметика для хлорсодержащих и других окисляющих материалов.

При использовании водных растворов для очистки склеиваемых поверхностей, необходимо убедиться в их совместимости с клеем. Водные растворы могут влиять на свойства клея.

Применение

Склеиваемые поверхности необходимо обезжирить. Эпоксидную смолу смешать с отвердителем до образования однородной массы. Клей может наноситься непосредственно из картриджа через смесительную головку или с помощью шпателя. Максимально допустимое время выдержки смеси двух компонентов клея в малых количествах – 4 минуты при 25(C. В условиях высокой температуры максимально допустимое время выдержки сокращается. Правильно приготовленная смесь компонентов клея имеет светло желтый цвет.

Рекомендованная ширина монтажного зазора – от 0,05 до 1,00 мм. Склеиваемые части соединить немедленно после нанесения клея. Излишки клея удалить с помощью органического растворителя (например, ацетона). Соединенные части выдержать под прессом до высыхания клея. Соединение готово к эксплуатации после полного отверждения клея.

Хранение

Данный продукт хранить в сухом, прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8 до 28°C (оптимальный температурный режим хранения – от 8 до 14°C). Во избежание загрязнения продукта не выливать его неиспользованные части обратно в емкости.































































1 Показатель вязкости, полученный методом вращения соответствующего шпинделя в клеевой среде с указанной скоростью.





«Гидравлик мастер» Киев, Воздухофлотский проспект, 94Б, 044 205 3033, www.hydrohose.com.ua

Loctite является зарегистрированной торговой маркой Loctite Corporation, Hartford, CT 06106

