[image: image1.wmf][image: image1.wmf]
    Техническое описание
Research, Development & Engineering
       Продукт Hysol® 3471

Общее описание

Hysol® 3471 A+B – сталенаполненный, двухкомпонентный эпоксидный состав, полимеризующийся при комнатной температуре.  Идеально подходит для ремонта и восстановления изношенного и поврежденного оборудования. Состав смешивается в пропорции 1:1 и имеет очень низкую усадку, а также не ржавеет. Продукт разработан для легкого и удобного применения в цехах для ремонта на рабочем месте.       

Область применения
Ремонт изношенных частей, включая валы, корпуса, шпоночные канавки и фланцы, а также таких поврежденных частей, как отливки, трубы и т.п.  Продукт может использоваться для заливки трещин, выравнивания поверхности оборудования, ремонта пластин из литой стали, изготовления основных литейных форм, герметизации протекающего трубопровода и нанесения защитного покрытия.  

Свойства смешанного материала

	
	

	
	Типичное значение

	Внешний вид
	Серая паста  

	Пропорция смешивания по объему (смола/отвердитель)
	1:1

	Пропорция смешивания по весу (смола/отвердитель)
	1:1

	Максимальная величина заполняемого зазора (мм.) 
	1

	Время годности смешанного состава, мин. 


при10ºC

при 20(C 


при 30ºC
	180

60

40


Полимеризация: (см. таблицу) 

Hysol 3471 достигает функциональной прочности через 12 часов при 20ºC и через 24 часа при 10ºC. 

Типичные свойства отвержденного материала 

 (полимеризация 7 дней при 23ºC) 

	Физические свойства
	Типичные значения

	Твердость (по Шору D)
	85

	Усадка при отверждении, %
	0.1

	Adhesive strength (ASTM D1002), N/mm²


Steel


Aluminium
	20

20

	Прочность сцепления (ASTM D695), Н/мм²
	70

	Предел прочности на разрыв (ASTM D638), Н/мм²
	60

	Модуль Янга (ASTM D695) Н/мм²
	5,000

	Интервал температур, °C
	-20 до +120


Типичная устойчивость окружающей среды к внешнему воздействию

Химостойкость 
Как и большинство эпоксидных составов. основанных на смолах, данный продукт обладает отличной химостойкостью к воздействию многих жидкостей и растворителей. 
	Тип
	Химостойкость 

	Вода, разбавленные кислоты, соляной раствор 
	Отличная. Может наблюдается некоторое обесцвечивание поверхности. 

	10% едкий натр
	Отличная

	Бензин, углеводородное топливо, смазки
	Отличная

	Хлорированые растворители  
	Хорошая химостойкость, но не рекомендуется для условий длительного воздействия. 

	Метанол, ацетон, MEK
	Плохая химостойкость


Внимание: Данная информация относиться только к полностью отвержденному материалу. Недостаточное отверждение или неправильное смешивание неблагоприятно повлияет на химостойкость.   

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Этот продукт не рекомендуется использовать в системах с чистым кислородом и/или богатых кислородом. Его не следует выбирать в качестве герметика для хлора и других окислителей. Для информации по обращению с продуктом смотрите Карту безопасности материала (MSDS).
Применение
1. Обрабатываемые поверхности должны быть чистыми, сухими и без следов жира. Использование специальных составов для обработки поверхностей поможет увеличить прочность и стойкость соединения.    

2. Размешайте каждый компонент смолы и растворителя отдельно, а затем отмерьте равное количество каждого из составов. 

3. Тщательно смешайте составы между собой в течении 2 мин. до достижения однородной массы. 

4. Нанесите состав на рабочую область с помощью шпателя.  

5. При работе с большими трещинами или повреждениями состав может использовать вместе со стекловолокнистым материалом и т.п. в качестве заплатки или перевязки. 

6. Если данный состав используется для изготовления форм, то для предотвращения прилипания к поверхности используйте воск, смазку или силиконовые разделительные смазки.

7. Функциональная прочность достигается через 10-12 часов, а полное отверждение к 72 часам после нанесения. Если температура окружающей среды высокая, указанные промежутки времени могут сокращаться. При использовании состава в высокотемпературной среде или в ситуации, где требуется высокая химостойкость, см. Техническое описание. Внимание: большое количество состава отверждается быстрее благодаря тому, что при его полимеризации происходит нагрев состава. 

8. Излишки состава стереть с помощью органического растворителя (напр. ацетона).  

9. Обеспечить неподвижность соединенных частей на время отверждения состава. Соединение должно набрать полную прочность до того, как оно будет подвергаться любым рабочим нагрузкам. 



Loctite and Hysol are Registered Trademarks of Henkel Loctite Corporation U.S.A.


