[image: image4.wmf][image: image4.wmf]

            Техническое описание 

Research, Development & Engineering

Продукт 406

Описание продукта
    Продукт Локтайт 406 является цианоакрилатным, однокомпонентным, быстродействующим клеем низкой вязкости. Продукт предназначен для склеивания трудносклеиваемых материалов. 

Типичные области применения
    Быстрое склеивание широкого ряда металлических, пластмассовых и эластомерных материалов. Продукт особенно пригоден для склеивания пластмасс и резины, в частности этилен-пропилен-динетерполимерового эласто- мера, когда необходима быстрая фиксация склеиваемых материалов.

Свойства незаполимеризованного продукта

	
	
	

	
	Значение
	Диапазон

	Тип химич. соединения
	Этил цианоакрилат    
	

	Цвет      
	Прозрачная жидкость
	 

	Плотность при Т  25(C
	1.05
	

	Вязкостьy при Т 25(C, mPa.s (cP)
	по Брукфильду  LVF
	

	на шпиделе 1 при 30 об/мин. 
	20
	10 - 30

	Точка вспышки (TCC), (C
	>80
	


Процесс полимеризации продукта
    Полимеризация продукта происходит под воздействием влаги с поверхности склеиваемых материалов. Несмотря на то, что функциональная прочность достигается за короткое время, процесс полимеризации продолжается около 24 часов до достижения полной химостойкости продукта.

Скорость полимеризации на различных материалах
     Скорость полимеризации зависит от материала склеиваемых деталей. Нижеприведенные данные показывают время набора прочности продукта до величины усилия сдвига 0.1 н/мм2 (14.5 пас.) на различных материалах при 22(C и 50% относительной влажности.

Испытания проводились на образцах по стандарту ASTM D1002.
	Материал
	Время полимеризации (сек)

	Сталь
	10 -  20

	Алюминий   
	2 -  10

	Дихромат цинка 
	30 -  90

	Неопрен 
	<5

	Нитрильная резина
	<5

	ABS
	2 -  10

	Поливинилхлорид
	2 -  10

	Поликарбонат 
	15 -  50

	Фенольные материалы
	5 - 15


Зависимость скорости полимеризации от зазора 

   Скорость полимеризации продукта зависим от величины зазора сопрягаемых деталей. При уменьшении зазора скорость полимеризации возрастает. Увеличение зазора приводит к снижению скорости полимеризации. 

Влияние активатора на скорость полимеризации

   В случае неприемлемо долгой полимеризации продукта вследствие чрезмерно больших зазоров или низкой влажности скорость полимеризации можно увеличить нанесением на поверхности активатора. Однако, это может негативно повлиять на прочность склеивания и перед применением активатора рекомендуется проводить предварительные испытания.
Зависимость скорости полимеризации продукта от относительной влажности

    Скорость полимеризации зависит от относительной влажности   окружающего воздуха. График, приведенный ниже, показывает время набора прочности продукта на резине Буна N при различных величинах относительной влажности.


[image: image1.wmf] 0

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 0

25

50

75

100

 

Время 

полимеризации, 

сек.

     % 

от полной прочности

20%RH

40%RH

60%RH


Свойства заполимеризованного продукта

Физические свойства

	Коэффициент термич.  Расширения, по ASTM D696, K-1
	80 x 10-6
	80 x 10-6

	Коэффициент теплопроводност, по ASTM C177, W.m-1K-1 
	0.1

	Температура размягчения из твердого состояния, (C
	120


Электрические свойства
	
	  Значение
	Потери

	Диэлектрическая константа и потери при 25°C, по стандарту ASTM D150, при
	
	

	          
                100гц
	2.65
	<0.02

	

1кгц
	2.75
	<0.02

	

10 kгц
	2.75
	<0.02

	Объемное сопротивление, по ASTM D257, (.cм
	1 x 1016

	Поверхностное сопротивление, по ASTM D257, (
	1 x 1016

	Диэлектрическая прочность, по ASTM D149, kV/мм
	   25


Прочностные характеристики заполимеризованного продукта

(Испытания через 24 часа после склеивания при 22(C)

	Усилие сдвига по ASTM D1002, DIN 53283 на материалах:
	0

	Отпескоструенная сталь                                                    
	Н/мм²
	22
	18 - 26

	                                                                         
	(пас.)
	(3200)
	(2600 - 3800)

	Протравленный алюминий                                                  
	Н/мм²
	15
	11 - 19

	                                        
	(пас.)
	(2200)
	(1600 - 2800)

	Дихромат цинка              
	Н/мм²
	10
	6  - 14

	
	(пас.)
	(1450)
	(870  - 2000)

	Пластик АБС       
	Н/мм²
	5*
	4 - 6

	       
	(пас.)
	(700)
	(600 - 800)

	Поливинилхлорид
	Н/мм²
	5*
	4 - 6

	     
	(пас.)
	(700)
	(600 - 800)

	Поликарбонат
	Н/мм²
	4
	3.5 - 4.5

	     
	(пас.)
	(600)
	(550 - 650)

	Фенол
	Н/мм²
	10
	5  - 15

	     
	(пас.)
	(1450)
	(730  - 2900)

	Неопреновая резина           
	Н/мм²
	10
	5  - 15

	
	(пас.)
	(1450)
	(730  - 2200)

	Нитрильная резина          
	Н/мм²
	10
	5  - 15

	                      
	(пас.)
	(1450)
	(730  - 2200)

	Усилие отрыва по, ASTM D2095, DIN 53282 на материалах:
	
	
	

	Отпескоструенная сталь,  Н/мм² (пас.)                                                
	18.5

(2680)
	12 - 25

(1740  -  3630)

	Резина Буна N ,                  Н/мм² (пас.)
	10
	           5 -15

	                                             
	(1450)
	(730  - 2200)

	
	     
	


* Превышение прочности самих склеиваемых материалов  
Сопротивляемость внешним воздействиям

	Испытания:
	На сдвиг, по ASTM D1002/DIN 53283

	Материал:
	Отпескоструенные стальные пластины

	Полимеризация:
	1 неделя при 22(C


Температурная прочность

Испытания при температуре


[image: image2.wmf] 0

50

100

150

0

25

50

75

100

Температура, °C

 % 

от 

прочности 

при 

комн. 

темп.


Температурное старение

Выдержка при указанных температурах и испыт. при 22(C.


[image: image3.wmf]0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

0

25

50

75

100

Часы

% 

от 

перв. 

прочн. 

при 

комн.темп.

60°C

100°C

80°C


Химостойкость

Выдержка при нижеуказанных условиях и испыт. при 22(C.

	Растворитель
	Температура
	% от первонач. прочности

	
	
	   100 ч.
	       500 ч
	     1000 ч.

	Моторное масло
	40(C
	100
	100
	    95

	Этилированный бензин
	22(C
	100
	100
	    100

	Вода/Гликоль(50%/50%)
	22(C
	100
	100
	    100

	Этанол
	22(C
	100
	100
	    100

	Изопропанол
	22(C
	100
	100
	    100

	Фреон TA
	22°C
	100
	100
	     100

	Влажность 95% RH
	40°C
	80
	75
	      65

	Влажность 95% RH (на поликарбонате)
	40°C
	100
	100
	     100



Общая информация

    Продукт не рекомендуется использовать в среде чистого кислорода, хлорина или других сильных окислителей. 

    Информация по безопасному применению продукта содержится в информационном листке данных по безопасности (MSDS).

Указания по применению

    Наилучший результат достигается на чистых и обезжиренных поверхностях при наименьших зазорах (до 0.05 мм). Излишки продукта удаляются очистителем Локтайт, нитрометаном или ацетоном. 

Хранение

    Оптимальные условия хранения продукта - сухое прохладное место, в нераспечатанных оригинальных упаковках при температуре 8 - 21(C (46(F - 70(F), если иного не указано на этикетке. Предпочтительным является хранение в холодильнике при температуре от 2(C до 8(C (36(F - 46(F). При этом, перед применением охлажденного продукта необходима выдержка до достижения им комнатной температуры.  Для предотвращения порчи  необходимо избегать перелива неиспользованного продукта в первоначальную упаковку. Более подробная информация по хранению может быть получена в региональном представительстве Локтайт.

Погрешность  данных

    Вышеуказанные цифровые данные рассматриваются как типовые, отклонение от которых может достигать (2 %. Эти данные получены при проведении испытаний и периодически проверяются.
Примечание

    Содержащиеся данные носят исключительно информативный характер, однако соответствуют реальным свойствам продукта. Локтайт не несет ответственности за результаты, полученные другими организациями, поскольку не имеет возможности контроля за проведением таких испытаний. При использовании продукта всю ответственность за качество его работы и безопасность труда при производственных процессах несет потребитель.

     При рассмотрении гарантийных случаев изделий, для производства которых применяется продукт, Локтайт не несет никакой ответственности, включая моральные и иные убытки, связанные с качеством произведенно​го изделия. Локтайт рекомендует производите​лям при внедрении продукта в технологи​ческий процесс проводить необходимые испыта​ния, руководствуясь вышеуказанными данными. Продукт может быть защищен одним или более американским или иным иностранным патентом или запатентованными применениями.

ООО «Гидравлик мастер», Киев, Воздухофлотский проспект 94Б, 044 205 3033 

_1112013517.doc


 0







50







100







150







0







25







50







75







100







Температура, °C







 % от прочности при комн. темп.












_1112013518.doc


 0







 10







 20







 30







 40







 50







 60







 0







25







50







75







100







 Время полимеризации, сек.







     % от полной прочности







20%RH







40%RH







60%RH












_1112013515.doc


0







1,000







2,000







3,000







4,000







5,000







0







25







50







75







100







Часы







% от перв. прочн. при комн.темп.







60°C







100°C







80°C












