[image: image4.wmf][image: image4.wmf]

            Техническое описание 

Research, Development & Engineering

Продукт 480

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Продукт LOCTITE® 480 - средневязкий, быстро полимеризующийся, однокомпонентный цианакрилатный клей. Обладает повышенной эластичностью и прочностью на отдир. 

ТИПИЧНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Быстро склеивает широкий ряд материалов: металлы, пластики и эластомеры.
СВОЙСТВА НЕПОЛИМЕРИЗОВАННОГО МАТЕРИАЛА
	
	Типичные
	

	
	Значение
	Предельные значения

	Тип химического соединения
	Этилцианакрилат
	

	Внешний вид
	Черный
	

	Удельный вес @ 25SYMBOL 176 \f "Symbol"C
	1.05
	

	Вязкость @ 25SYMBOL 176 \f "Symbol"C, mPa.s (сантипуаз)
	
	

	По Брукфилду
	
	

	 Шпиндель1 -6 об/мин
	300
	100 - 500

	Температура вспышки (COC), SYMBOL 176 \f "Symbol"C
	>80
	


ТИПИЧНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕРЖДЕНИЯ

В нормальных условиях поверхностная влага способствует процессу отверждения. Хотя полная функциональная прочность достигается в сравнительно короткое время, полимеризация продолжается 24 часа до достижения полной  химической стойкости.

Зависимость скорости полимеризации от материала поверхности 

Скорость полимеризации будет зависеть от используемого материала поверхности. Приведенная ниже таблица показывает время схватывания, полученное на различных материалах при 22SYMBOL 176 \f "Symbol"C, 50% относительной влажности. Считается, что это время необходимо для достижения предела прочности на срез 0,1 Н/мм2 (14,5 psi). Испытано в соответствии со стандартом ASTM D1002.
	Материал
	Время полимеризации, сек

	 Сталь (обезжиренная)
	60 - 120

	 Алюминий  
	10 - 30

	 Дихромат цинка 
	50 - 150

	 Неопреновый каучук
	<20

	 Нитрильный каучук
	<20

	 ABS (тройной сополимер акрилонитрила,       бутадиена и стирола)
	20 - 50

	 Поливинилхлорид
	50 - 100

	 Поликарбонат
	30 - 90

	 Фенольные материалы
	20 - 60


Влияние величины клеевого зазора на скорость полимеризации

Скорость полимеризации будет зависеть от величины клеевого зазора. Высокая скорость полимеризации достигается при маленьких зазорах и, наоборот, увеличение клеевого зазора замедляет скорость полимеризации.

Влияниие активатора на скорость полимеризации

Если время полимеризации неприемлимо велико за счет больших зазоров или низкой относительной влажности, нанесение активатора на поверхность улучшит скорость полимеризации. Однако, это может снизить предел прочности клеевого соединения, поэтому рекомендуется провести проверку.

Зависимость скорости полимеризации от влажности

Скорость полимеризации будет зависеть от относительной влажности окружающей среды. Приведенный ниже график показывает зависимость предела прочности на растяжение каучука Випа N (бутадиенакрилонитрильный) от времени при различных уровнях влажности.

[image: image1.wmf]0

10

20

30

40

50

60

0

25

50

75

100

%of Full Strength

20%RH

40%RH

60%RH

Cure Time, Seconds


ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРИЗОВАННОГО МАТЕРИАЛА

Физические свойства

	Коэффициент теплового расширения, ASTM D696, K-1
	80 x 10-6

	Коэффициент теплопроводности, ASTM C177, W.m-1K-1
	0.1

	Температура стеклования, C
	150


Электрические свойства

	
	Постоянная
	Потери

	Диэлектрическая постоянная и потери, 25°C, ASTM D150,
	2.65
	<0.02

	Измеренные при 
100гц
	2.75
	<0.02

	

                 1kгц
	2.75
	<0.02

	
                 
10kгц
	
	1 x 1016 

	Объемное удельное сопротивление, ASTM D257, (.cm      
	
	1 x 1016 

	Поверхностное удельное сопротивление, ASTM D257, (
	
	25

	Электрическая прочность, ASTM D149,  kV/mm
	
	


ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛИМЕРИЗОВАННОГО МАТЕРИАЛА

	(Через 24 часа при t 22C)
	Типичные
	

	
	Значение
	Предельные значения

	Предел прочности на срез (сдвиг), ASTM D1002, DIN 53283
	
	

	     Мягкая сталь,  N/mmІ                                               
	26
	22 - 30

	(psi) 
	(3800)
	(3200 - 4300)

	     Tравленный алюминий,  N/mmІ                                                
	18
	14 - 22

	(psi) 
	(2600)
	(2000 - 3200)

	     Дихромат цинка,  N/mmІ
	11,5
	8 - 15

	(psi)
	(1700)
	(1200 - 2200)

	     ABS (тройной сополимер акрилонтрила), N/mmІ
	13
	6 - 20

	(psi)
	(1900)
	(900 - 3000)

	     Поливинилхлорид,  N/mmІ
	12
	4 - 20

	(psi)
	(1700)
	(600 - 3000)

	     Поликарбонат,  N/mmІ 
	12,.5
	5 - 20

	(psi)
	(1800)
	(700 - 3000)

	     Фенольный каучук,  N/mmІ
	10
	5 - 15

	(psi)
	(1500)
	(700 - 2200)

	     Неопреновый каучук,  N/mmІ 
	10
	5 - 15

	(psi)
	(1500)
	(700 - 2200)

	     Нитрильный каучук, N/mmІ
	10
	5- 15

	(psi) 
	(1500)
	(700 - 2200)

	Предел прочности на растяжение, ASTM D2095, DIN53282
	
	

	     Мягкая сталь, N/mmІ 
	18,5
	12- 25

	(psi)
	(2700)
	(1700 - 3600)

	     Каучук Buna N (бутадиенакрилонитрильный), N/mmІ
	10
	5 - 15

	(psi)
	(1500)
	(700 - 2200)


ТИПИЧНАЯ СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

	Метод испытания:
	Определение прочности на срез, ASTM D1002/DIN 53283
	

	Материал:
	Соединения изделий из мягкой стали
	

	Метод полимеризации:
	1 неделя при 22SYMBOL 176 \f "Symbol"C
	


Теплостойкость

Испытаны при температуре.
[image: image2.wmf]0

50

100

150

0

25

50

75

100

Temperature °C

% RT Strength


Термическое старение

Термическое старение зафиксировано и проверено при 

22 оС.
[image: image3.wmf]0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

0

25

50

75

100

125

Hours

% Initial Strength, at RT

80°C

100°C

120°C


Химстойкость

Стойкость к химическим веществам/растворителям при старении зафиксирована и испытана при 22(C.

	Агрессивная среда
	Темп-

ра
	% первоначального предела прочности, сохранившегося после

	
	
	100 ч
	500 ч
	1000 ч

	Моторное масло 
	40C
	85
	85
	85

	Этилированный бензин
	22C
	90
	70
	70

	Этанол
	22°C
	95
	95
	80

	Изопропанол
	22°C
	75
	75
	75

	Фреон TA
	22°C
	90
	90
	85

	Относительная влажность 95% RH
	40°C
	80
	80
	65

	Относительная влажность 95% RH 

поликарбонат
	40°C
	100
	100
	100


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Этот продукт не рекомендуется для использования в среде чистого кислорода и обогащенных кислородом системах, а также в качестве герметика для хлора и других сильных окислителей.

Информацию по безопасному обращению с этим продуктом можно получить в таблице данных по безопасноти материала (MSDS).

Если перед склеиванием с целью очистки поверхностей используются водные моющие средства, то необходимо проверить совместимость моющего раствора с клеем. В некоторых случаях эти водные моющие средства могут отрицательно повлиять на полимеризацию и склеивание.

Данный продукт обычно не рекомендуется для использования на пластмассах (в особенности, неударопрочные термопласты). Пользователям рекомендуется проверить совместимость продукта с такими материалами. 

Указания по применению
С целью достижения наибольшего эффекта поверхности надлежит очистить и обезжирить. Данный продукт лучше использовать при зазорах 0,05 мм. Избыток клея можно растворить очистителями Loctite, нитрометаном или ацетоном.

Хранение

Продукт должен хорошо храниться в холодном, сухом помещении в закрытых емкостях при температуре от 8SYMBOL 176 \f "Symbol"C до 21SYMBOL 176 \f "Symbol"C  (46SYMBOL 176 \f "Symbol"F до 70SYMBOL 176 \f "Symbol"F), если на упаковке нет других рекомендаций. Оптимальные условия хранения для закрытых контейнеров цианакрилатных продуктов достигается при охлаждении: от 2SYMBOL 176 \f "Symbol"C до 8SYMBOL 176 \f "Symbol"C  (36SYMBOL 176 \f "Symbol"F до 46SYMBOL 176 \f "Symbol"F). Перед использованием следует довести охлажденные упаковки до комнатной температуры. Чтобы предотвратить загрязнение неиспользованного продукта, не допускается возврат материала в контейнер. Для получения конкретной информации о сроке хранения обратитесь с ваш местный Технический Центр Обслуживания.

Отклонение от данных

Приведенные здесь данные можно использовать как типичные или предельные значения (средняя величина стандартного отклонения 

SYMBOL 177 \f "Symbol"2). Данные основаны на проводимых испытаниях и периодически перепроверяются. 

Примечание

Данные, содержавшиеся в этом документе, предназначены только для сведения и считаются надежными. Мы не можем нести ответственность за результаты, полученные теми способами, которые мы не контролировали. В обязанность Пользователя входит определение пригодности для его целей любого метода, который здесь упомянут, а также принятие мер предосторожности, которые могут быть рекомендованы для защиты собственности и лиц от любой опасности, которая может возникнуть при обращении и использовании этого продукта. Исходя из вышеуказанного, Loctite Corporation специально отказывается от всех гарантий, явных и, предполагаемых, в том числе гарантии на продажу  или пригодность отдельному применению, возникающих от продажи или использования изделий Loctite Corporation. Loctite Corporation отказывается от любой ответственности за вытекающий отсюда или побочный ущерб любого рода, в том числе потерю прибыли. Рассмотрение в данном документе различных процессов или составов не должно толковаться как заявление,  что они не входят в область действия патентов, или как лицензия на любые патенты Loctite Corporation, которые могут защищать эти процессы или составы. Мы рекомендуем каждому пользователю осуществить проверку применения продукта, используя эти данные в качестве руководства. Этот продукт может быть защищен одним и более патентами и патентными заявками США или других стран.









ООО  «Гидравлик мастер», Киев, Воздухофлотский проспект 94Б, 044 205 3033, www.hydrohose.com.ua


Loctite is a Registered Trademark of Loctite Corporation, Hartford, CT 06106


