[image: image7.wmf][image: image7.wmf]

            Техническое описание 

Research, Development & Engineering

Продукт 518

Описание продукта

Продукт Локтайт 518 является однокомпонентным, анаэробным, тиксотропным быстрополимеризующимся герметиком средней прочности. Продукт полимеризуется при отсутствии воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями. Для роботизированного нанесения на поверхности применяется продукт 5182 с идентичными рабочими характеристиками. 

Типичные области применения
Уплотнение небольших зазоров между  прилегающими жесткими металлическими поверхностями и фланцами. При этом собранный узел выдерживает небольшое давление сразу после сборки. Типичные области применения включают уплотнение жестких фланцевых соединений, включая литые детали коробок передач и двигателей.

Свойства незаполимеризованного продукта

	
	
	

	
	Значение
	Диапазон

	Тип химич. cоединения
	Диметакрилат эстер
	

	Цвет      
	      Красная флюоресцентная жидкость
	

	Плотность при Т  25(C
	              1.13
	

	Вязкостьy при Т 25(C, mPa.s (cP)
	по Брукфильду  HBT
	

	На шпинделе ТС при 0,5 об/мин.

                           при 5 об/мин.
	         3,750

           800
	2,500 - 5,000

400 - 1,200

	По    DIN 54453, SV
	
	

	 D = 20 с-1 после t=180 сек
	90
	60 - 120

	Точка вспышки (TCC), (C
	>93
	


   Анаэробные уплотнители способны выдерживать небольшое давление в незаполимеризованном состоянии. Нижеприведенные данные были получены на незаполимеризованном продукте на уплотнительном кольце из поликарбоната с внутренним диаметром 50 мм и наружным 70 мм сразу после сборки.

	         Зазор, мм
	Давление, N/mm2

	0.0
	0.3

	0.125
	0.15

	0.25
	0.05


Процесс полимеризации продукта

Скорость полимеризации на различных материалах

  Скорость полимеризации зависит от материала уплотняемых поверхностей. Нижеприведенный график показывает время набора прочности сдвига на стальных пластинках, изготовленных из различных материалов. Испытания проводились по стандарту  ASTM D 1002.


[image: image1.wmf]5

мин

10

мин

30

мин

1

ч.

3

ч.

6

ч.

24

ч.

72

ч.

 

Время 

полимеризации

0

25

50

75

100

%  

от 

максимальной 

прочности 

на 

стали

Сталь

Алюминий


Зависимость скорости полимеризации от зазора

Скорость полимеризации продукта зависит от величины зазора сопрягаемых деталей. Нижеприведенный график показывает время набора прочности сдвига продукта при уплотнении стальных пластинок при различных величинах зазоров. Испытания проводились по стандарту ASTM D 1002.


[image: image2.wmf]0.05

мм

5

мин

10

мин

30

мин

1

ч.

3

ч.

6

ч.

24

ч.

72

ч.

 

Время 

полимеризации

0

25

50

75

100

%  

от 

максимальной 

прочности 

на 

стали

0.5

мм


Зависимость скорости полимеризации продукта от температуры

Скорость полимеризации зависит от температуры окружающего воздуха. Нижеприведенный график показывает время набора прочности сдвига продукта при уплотнении стальных пластинок при различных температурах. Испытания проводились по стандарту ASTM D 1002.

[image: image3.wmf]22°C

40°

C

5°C

5

мин

10

мин

30

мин

1

ч.

3

ч.

6

ч.

24

ч.

72

ч.

 

Время 

полимеризации

0

25

50

75

100

%  

от 

максимальной 

прочности 

на 

стали


Влияние активатора на скорость полимеризации

В случае неприемлемо долгой полимеризации продукта или чрезмерно больших зазорах скорость полимеризации можно увеличить применением активаторов. Нижеприведенный график показывает время набора прочности сдвига продукта при уплотнении стальных пластинок при применении активаторов N и T. Испытания проводились по стандарту ASTM D 1002.

[image: image4.wmf]0

25

50

75

100

%  

от 

максимальной 

прочности 

на 

стали

5

мин

10

мин

30

мин

1

ч.

3

ч.

6

ч.

24

ч.

72

ч.

 

Время 

полимеризации

Акт.Т

 

Без 

активатора

 

Акт.N


Свойства заполимеризованного продукта

Физические свойства

	Коэффициент термич.  Расширения, по ASTM D696, K-1
	80 x 10-6
	80 x 10-6

	Коэффициент теплопроводность, по ASTM C177, W.m-1K-1 
	0.1

	Теплоемкость , kдж.кг-1K-1
	0.3


Прочностные характеристики заполимеризованного продукта

(Испытания через 24 часа  при Т 22(C на стальных пластинах)

	
	
	

	
	Значения
	Диапазон

	Усилие сдвига по ISO ASTM D1002, Н/мм²
	7.5
	5 - 13

	(psi)
	(1100)
	(700 - 1900)

	Усилие сдвига по DIN 53283, Н/мм²
	8.5
	4 - 14

	(psi)
	(1200)
	(600 - 2000)

	Усилие отрыва по DIN 53288, Н/мм²
	8.5
	4 - 13

	(psi)
	(1200)
	(600 - 1900)


Уплотняющая способность

Испытание водой кольцевой прокладки с внутренним диаметром 50 мм и наружным 70 мм давлением 1.3 N/мм2 (13.5бар) на герметичность в течение 1 мин. 

	Материал
	Уплотняемый зазор:

	Сталь
	0.25мм

	Алюминий 2011T3
	0.25мм


Сопротивляемость внешним факторам

Нижеуказанные испытания показывают изменение прочностных характеристик продукта при воздействии внешних факторов. Они не определяют уплотняющие свойства продукта.

	Методика испытаний:
	На сдвиг по ASTM D1002

	Образцы:
	Стальные пластинки

	Полимеризация:
	1 неделя при Т 22(C


Температурная прочность

Испытания при воздействии температуры


[image: image5.wmf]0

50

100

150

0

25

50

75

100

Температура, °C

%  

от 

первонач. 

прочности 

при 

комн. 

темп.


Температурное старение

Выдержка при указанных температурах и испытание при Т 22(C 
[image: image6.wmf]0

250

500

750

1,000

0

50

100

150

200

250

150°C

120°C

100°C

%  

от 

максимальной 

прочности 

на 

стали

 

Часы


Химостойкость
Выдержка при указанных температурах и испытание  при 22(C.
	Агрессивные жидкости
	Темпер.
	% от первоначальной прочности

	
	
	100 ч.
	500 ч.
	1000 ч.

	Моторное масло
	125(C
	100
	160
	140

	Этилиров. Бензин
	22(C
	60 
	60
	55

	Вода/Гликоль(50/50%)
	87(C
	100
	100
	90


Общая информация
Продукт не рекомендуется использовать в среде чистого кислорода, хлорина или других сильных окислителей.

Правила безопасного применения продукта изложены в Листке Данных по Безопасности (MSDS).

   При использовании специальных систем для очистки поверхности перед применением продукта необходимо проверить его совместимость с моющими растворами. В отдельных случаях моющие растворы могут оказывать негативное воздействие на свойства продукта.   Продукт не рекомендуется использовать на пластмассах, особенно на термопластиках, вследствие возможности их разрушения. При необходимости такого применения необходимо предварительно проверить совместимость продукта с материалом контактируемых поверхностей.

Указания по применению
Для достижения наилучших результатов уплотняемые поверхности необходимо очистить и обезжирить. Продукт предназначен для уплотнения плотно прилегающих фланцевых поверхностей с зазором до 0,25мм. Нанесение продукта производится непрерывным валиком или трафаретом на одну из уплотняемых поверхностей. При этом контроль герметичности может быть произведен низким давлением (до 0.5бар) сразу после сборки на незаполимеризованном продукте. Для предотвращения возможного перемещения сопрягаемых деталей, их необходимо стянуть сразу после сборки.

Хранение
   Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре 8 - 28(C  (46(F to 82(F) если другого не указано на упаковке. Оптимальной температурой хранения является нижняя половина вышеуказанного температурного интервала. Для предотвращения порчи неиспользованного продукта не помещайте его обратно в оригинальную упаковку. Более подробную информацию по хранению можно получить в региональном представительстве фирмы Локтайт. 

Погрешность  данных

 Вышеуказанные цифровые данные рассматриваются как типовые, отклонение от которых может достигать (2 %. Эти данные получены при проведении испытаний и периодически проверяются.
Примечание
 Содержащиеся данные носят исключительно информативный характер, однако соответствуют реальным свойствам продукта. Локтайт не несет ответственности за результаты, полученные другими организациями, поскольку не имеет возможности контроля за проведением таких испытаний. При использовании продукта всю ответственность за качество его работы и безопасность труда при производственных процессах несет потребитель. При рассмотрении гарантийных случаев изделий, для производства которых применяется продукт, Локтайт не несет никакой ответственности, включая моральные и иные убытки, связанные с качеством произведенно​го изделия. Локтайт рекомендует производите​лям при внедрении продукта в технологи​ческий процесс проводить необходимые испыта​ния, руководствуясь вышеуказанными данными. Продукт может быть защищен одним или более американским или иным иностранным патентом или запатентованными применениями.















[image: image8.png]Company






Loctite is a Registered Trademark of Loctite Corporation, Hartford, CT 06106


[image: image8.png]_1112019017.doc


0.05мм







5мин







10мин







30мин







1ч.







3ч.







6ч.







24ч.







72ч.







 Время полимеризации 







0







25







50







75







100







%  от максимальной прочности на стали











0.5мм












_1112019019.doc


5мин







10мин







30мин







1ч.







3ч.







6ч.







24ч.







72ч.







 Время полимеризации 







0







25







50







75







100







%  от максимальной прочности на стали











Сталь







Алюминий












_1112019015.doc


0







25







50







75







100







%  от максимальной прочности на стали











5мин







10мин







30мин







1ч.







3ч.







6ч.







24ч.







72ч.







 Время полимеризации







Акт.Т







 Без активатора







 Акт.N












_1112019016.doc


22°C







40°C







5°C







5мин







10мин







30мин







1ч.







3ч.







6ч.







24ч.







72ч.







 Время полимеризации 







0







25







50







75







100







%  от максимальной прочности на стали
















_1112019014.doc


0







50







100







150







0







25







50







75







100







Температура, °C







%  от первонач. прочности при комн. темп.
















_1112019011.doc


0







250







500







750







1,000







0







50







100







150







200







250







150°C







120°C







100°C







%  от максимальной прочности на стали











 Часы












