[image: image7.wmf][image: image7.wmf]

            Техническое описание 

Research, Development & Engineering

Продукт 574
Tallaght Business Park,

Dublin, Ireland


Worldwide Version, October 1998

Описание продукта
   Продукт Локтайт 574 является однокомпонентным, анаэробным, тиксотропным быстрополимеризующимся герметиком средней прочности. Продукт полимеризуется при отсутствии воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями.
Типичные области применения
   Уплотнение небольших зазоров между  прилегающими жесткими металлическими поверхностями и фланцами. При этом собранный узел выдерживает небольшое давление сразу после сборки. Типичные области применения включают уплотнение жестких фланцевых соединений, включая литые детали коробок передач и двигателей.

Свойства незаполимеризованного продукта

	
	
	

	
	Значение
	Диапазон

	Тип химич. cоединения
	Диметакрилат эстер
	

	Цвет      
	      Оранжевый
	

	Плотность при Т  25(C
	              1.1
	

	Вязкостьy при Т 25(C, mPa.s (cP)

по Брукфильду  RVT (Helipath)
	
	

	На шпинделе 6 при 2,5 об/мин.

                           при 20 об/мин.
	         100,000

           30,000
	50,000 - 150,000

20,000 - 40,000

	По    DIN 54453, МV
	
	

	 D = 36 с-1 после t=180 сек
	10,500
	7,000 – 14,000

	Точка вспышки (TCC), (C
	>93
	


Процесс полимеризации продукта

Скорость полимеризации на различных материалах

  Скорость полимеризации зависит от материала уплотняемых поверхностей. Нижеприведенный график показывает время набора прочности сдвига на стальных пластинках, изготовленных из различных материалов. Испытания проводились по стандарту  ASTM D 1002.

[image: image1.wmf] 

5мин

 

10мин

 

30мин

 

1ч.

 

3ч.

 

6ч.

 

24ч.

 

72ч.

 

Время полимеризации, час.

 

0

 

25

 

50

 

75

 

100

 

% от полной прочности на стали

 

Сталь

 

Алюминий

 


Зависимость скорости полимеризации от зазора

Скорость полимеризации продукта зависит от величины зазора сопрягаемых деталей. Нижеприведенный график показывает время набора прочности сдвига продукта при уплотнении стальных пластинок при различных величинах зазоров. Испытания проводились по стандарту ASTM D 1002.


[image: image2.wmf] 

0.5мм

 

0.05мм

 

0.25мм

 

5мин

 

10мин

 

30мин

 

1ч.

 

3ч.

 

6ч.

 

24ч.

 

72ч.

 

Время полимеризации, час.

 

0

 

25

 

50

 

75

 

100

 

% от полной прочности на стали

 


Зависимость скорости полимеризации продукта от температуры

Скорость полимеризации зависит от температуры окружающего воздуха. Нижеприведенный график показывает время набора прочности сдвига продукта при уплотнении стальных пластинок при различных температурах. Испытания проводились по стандарту ASTM
D 1002.

  
[image: image3.wmf] 

22°C

 

40°C

 

5

°

C

 

5мин

 

10мин

 

30мин

 

1ч.

 

3ч.

 

6ч.

 

24ч.

 

72ч.

 

Время полимеризации, час.

 

0

 

25

 

50

 

75

 

100

 

% от полной прочности на стали

 


Влияние активатора на скорость полимеризации

В случае неприемлемо долгой полимеризации продукта или чрезмерно больших зазорах скорость полимеризации можно увеличить применением активаторов. Нижеприведенный график показывает время набора прочности сдвига продукта при уплотнении стальных пластинок при применении активаторов N и T. Испытания проводились по стандарту ASTM D 1002.

[image: image4.wmf] 

Акт. T

 

Без активатора

 

Акт. N

 

0

 

25

 

50

 

75

 

100

 

% от полной прочности на стали

 

5мин

 

10мин

 

30мин

 

1ч.

 

3ч.

 

6ч.

 

24ч.

 

72ч.

 

Время полимеризации, час.

 


Свойства заполимеризованного продукта

Физические свойства

	Коэффициент термическ.  расширения, по ASTM D696, K-1
	80 x 10-6
	80 x 10-6

	Коэффициент теплопроводность, по ASTM C177, W.m-1K-1 
	0.1

	Теплоемкость , kдж.кг-1K-1
	0.3


Прочностные характеристики заполимеризованного продукта

(Испытания через 24 часа  при Т 22(C на стальных пластинах)

	
	
	

	
	Значения
	Диапазон

	Усилие сдвига по  ASTM D1002, Н/мм²
	8.5
	5 – 12

	                       (psi)
	(1200)
	(700 - 1700)

	Усилие сдвига по DIN 53283, Н/мм²
	8.5
	4 - 14

	                       (psi)
	(1200)
	(700 - 1700)

	Усилие отрыва по DIN 53288, Н/мм²
	8.5
	4 - 13

	                       (psi)
	(700)
	(300 - 1200)


Сопротивляемость внешним факторам

Нижеуказанные испытания показывают изменение прочностных характеристик продукта при воздействии внешних факторов. Они не отражают уплотняющие свойства продукта.

	Методика испытаний:
	На сдвиг по ASTM D1002

	Образцы:
	Стальные пластинки

	Полимеризация:
	1 неделя при Т 22(C


Температурная прочность

Испытания при воздействии температуры

[image: image5.wmf] 

0

 

50

 

100

 

150

 

0

 

25

 

50

 

75

 

100

 

Tемпература, °C

 

% от прочн. при  комн. темпер

-

ре

 


Температурное старение

Выдержка при указанных темпер. и испытание при Т 22(C 
[image: image6.wmf] 

0

 

1,000

 

2,000

 

3,000

 

4,000

 

5,000

 

0

 

25

 

50

 

75

 

100

 

120°C

 

150°C

 

% от первонач. прочн. при комн. темп

 

Часы

 


Химостойкость
Выдержка при указанных температурах и испытание  при 22(C.
	Агрессивные жидкости
	Темпер.
	% от первоначальной прочности

	
	
	100 ч.
	500 ч.
	1000 ч.

	
	
	
	
	

	Моторное масло
	125(C
	100
	100
	100

	Этилиров. бензин
	22(C
	75
	75
	75

	Вода/Гликоль(50%/50%)
	87(C
	85
	85
	85


Общая информация

   Продукт не рекомендуется использовать в среде чистого кислорода, хлорина или других сильных окислителей.

   Правила безопасного применения продукта изложены в Листке Данных по Безопасности (MSDS).

   При использовании специальных систем для очистки поверхности перед применением продукта необходимо проверить его совместимость с моющими растворами. В отдельных случаях моющие растворы могут оказывать негативное воздействие на свойства продукта.   Продукт не рекомендуется использовать на пластмассах, особенно на термопластиках, вследствие возможности их разрушения. При необходимости такого применения необходимо предварительно проверить совместимость продукта с материалом контактируемых поверхностей.

Указания по применению
Для достижения наилучших результатов уплотняемые поверхности необходимо очистить и обезжирить. Продукт предназначен для уплотнения плотно прилегающих фланцевых поверхностей с зазором до 0,5 мм. Нанесение продукта производится непрерывным валиком или трафаретом на одну из уплотняемых поверхностей. При этом контроль герметичности может быть произведен низким давлением (до 0.5 бар) сразу после сборки на незаполимеризованном продукте. Для предотвращения возможного перемещения сопрягаемых деталей, их необходимо стянуть сразу после сборки.

Хранение

   Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре 8 - 21(C  (46(F to 70(F), если другого не указано на упаковке. Срок хранения продукта в 250 мл емкости составляет 12 месяцев с даты производства. Для предотвращения порчи неисполь-зованного продукта не переливайте его обратно в оригинальную упаковку. Более подробную информацию по хранению можно получить в региональном представи-тельстве фирмы Локтайт. 

Погрешность  данных

 Вышеуказанные цифровые данные рассматриваются как типовые, отклонение от которых может достигать (2 %. Эти данные получены при проведении испытаний и периодически проверяются.
Примечание

 Содержащиеся данные носят исключительно информативный характер, однако соответствуют реальным свойствам продукта. Локтайт не несет ответственности за результаты, полученные другими организациями, поскольку не имеет возможности контроля за проведением таких испытаний. При использовании продукта всю ответственность за качество его работы и безопасность труда при производственных процессах несет потребитель. При рассмотрении гарантийных случаев изделий, для производства которых применяется продукт, Локтайт не несет никакой ответственности, включая моральные и иные убытки, связанные с качеством произведенно​го изделия. Локтайт рекомендует производите​лям при внедрении продукта в технологи​ческий процесс проводить необходимые испыта​ния, руководствуясь вышеуказанными данными. Продукт может быть защищен одним или более американским или иным иностранным патентом или запатентованными применениями.















NOT FOR PRODUCT SPECIFICATIONS.  

THE TECHNICAL DATA CONTAINED HEREIN ARE INTENDED AS REFERENCE ONLY. 

PLEASE CONTACT LOCTITE CORPORATION  QUALITY DEPARTMENT FOR ASSISTANCE AND RECOMMENDATIONS ON SPECIFICATIONS FOR THIS PRODUCT.

ROCKY HILL, CT    FAX: +1 (860)-571-5473                  DUBLIN, IRELAND    FAX: +353-(1)-451 - 9959

[image: image8.png]Company






Loctite is a Registered Trademark of Loctite Corporation, Hartford, CT 06106


[image: image8.png]_1032764180.doc


22°C







40°C







5°C







5мин







10мин







30мин







1ч.







3ч.







6ч.







24ч.







72ч.







Время полимеризации, час.







0







25







50







75







100







% от полной прочности на стали












_1032767505.doc


0







50







100







150







0







25







50







75







100







Tемпература, °C







% от прочн. при  комн. темпер-ре












_1032767506.doc


5мин







10мин







30мин







1ч.







3ч.







6ч.







24ч.







72ч.







Время полимеризации, час.







0







25







50







75







100







% от полной прочности на стали







Сталь







Алюминий












_1032767188.doc


0







1,000







2,000







3,000







4,000







5,000







0







25







50







75







100







120°C







150°C







% от первонач. прочн. при комн. темп







Часы












_1032763077.doc


0.5мм







0.05мм







0.25мм







5мин







10мин







30мин







1ч.







3ч.







6ч.







24ч.







72ч.







Время полимеризации, час.







0







25







50







75







100







% от полной прочности на стали












_1032760848.doc


Акт. T







Без активатора







Акт. N







0







25







50







75







100







% от полной прочности на стали







5мин







10мин







30мин







1ч.







3ч.







6ч.







24ч.







72ч.







Время полимеризации, час.












