[image: image7.wmf][image: image7.wmf]

            Техническое описание 



      Продукт 577

Описание продукта

Продукт Локтайт 577 является однокомпонентным, тиксотропным анаэробным резьбовым герметиком средней прочности с ускоренным временем полимеризации. Продукт полимеризуется при контакте с тесно прилегающими металлическими поверхностями при отсутствии воздуха. 

Типичные области применения

Герметизация металлических резьбовых соединений, особенно применим для нержавеющей стали без необходимости поверхностной активации.

Свойства незаполимеризованного продукта

	
	
	

	
	Среднее  значение
	Диапазон



	Тип химич. соединения
	Диметакрилат эстер  
	

	Цвет      
	Желтый, Флюорисцентный
	

	Плотность при Т 25(C
	1.09
	

	Вязкость при Т 25(C, Pa.s (P)
	
	

	По Брукфильду на
	
	

	 Шпинделе 5   @ 2.5 об/мин.
	80,000
	 50,000 - 110,000

	         @ 20  об/мин.
	24,000
	17,000 - 31,000

	   DIN 54453, MV
	
	

	   D = 36 s-1  после t=180 сек.
	6,750
	4,500 - 9,000

	Точка вспышки (COC), (C
	>100
	


Процесс полимеризации

Скорость полимеризации на различных металлах

Скорость полимеризации зависит от типа материала герметизируемых поверхностей. График, приведенный ниже показывает момент отворачивания резьбового соединения  M10 (болта с гайкой) на различных материалах, измеренный по стандарту ISO 10964.


[image: image1.wmf]5

мин

10

мин

30

мин

1

ч.

3

ч.

6

ч.

24

ч.

72

ч.

Время   полимеризации

0

25

50

75

100

% 

от 

максимальной 

прочности 

на 

стали

Нержавею-

щая 

сталь

Латунь

Сталь

Дихромат

цинка


Зависимость скорости полимеризации от зазора

Скорость полимеризации зависит от зазора в резьбе, т.е. от типа и диаметра резьбы. Нижеприведенный график показывает скорость набора усилия сдвига на стальном валу и втулке при различных зазорах. Измерения проводились по стандарту ISO 10123.


[image: image2.wmf]0.15

мм

0.05

мм

0.25

мм

5 

мин.

10

мин

.

30

мин.

1

ч

3

ч.

6

ч.

24

ч.

72

ч.

Время  полимеризации

0

25

50

75

100

 % 

от 

максимальной 

прочности 

на 

стали


Зависимость скорости полимеризации от температуры

Скорость полимеризации зависит от температуры. Нижеприведенный график показывает скорость набора прочности в зависимости от температуры на стальном болте с гайкой диметром M10. Испытания проводились по стандарту ISO 10964. 


[image: image3.wmf]22°C

40°C

5°C

5

мин

.

10

мин

.

30

мин.

1

ч.

3

ч.

6

ч.

24

ч.

72

ч.

Время 

полимеризации

0

25

50

75

100

   % 

от 

максимальной 

прочности 

на 

стали


Влияние активатора на скорость полимеризации

В случае неприемлемо долгой полимеризации продукта или чрезмерно больших зазорах скорость полимеризации можно увеличить применением активаторов. Приведенный ниже график показывает скорость полимеризации продукта на болте с гайкой из дихромата цинка при использовании активаторов N и Т. Испытания проводились по стандарту ISO 10964.


[image: image4.wmf]A

кт. N

Без  

активатора

Activator

A

кт. T

0

25

50

75

100

   % 

от 

максимальной 

парочности 

на 

стали

5

мин

.

10

мин.

30

мин

.

1

ч.

3

ч.

6

ч.

24

ч.

72

ч.

Время 

полимеризации


Свойства заполимеризованного продукта
Физические свойства
	Коэффициент термич. Расширения, ASTM D696,K-1
	80 x 10-6

	Коэффициент теплопроводности,ASTM C177,W.m-1K-1
	0.1

	Теплоемкость , kJ.kg-1K-1
	0.3


Прочностные характеристики

(После 24 ч. при Т 22(C, на стали)

	Усилие срыва, по  ISO 10964,                  Н.м

                                                               (фунт.дюйм)
	Среднее значение

11

     (1595)
	 Диапазон

      6- 15
   (820- 2175) 

	Усилие отвинч. после срыва ISO 10964,  Н.м

                                                              (фунт.дюйм)
	6                            (820)
	      2.5- 9

    (363-1305)

	Усилие потери натяга, DIN 54454,            Н.м

                                                               (фунт.дюйм)
	17

(2465)
	9 - 25

(1305 - 3625)

	Усилие отвинч. после срыва, DIN 54454,  Н.м 

                                                               (фунт.дюйм)
	17

(2465)
	      9- 25

 (1305 - 3625)


Сопротивляемость внешним факторам

Нижеприведенные данные показывают сопротивляемость продукта внешним воздействиям. Они не отражают уплотняющие свойства продукта.

	Методика испытаний:
	DIN 54454 Потеря натяга    

	Образцы :
	Болт с гайкой М10,фосфат цинка

	Время после полиме-

 ризации
	1 неделя при Т 22°C.


Температурная прочность
Испытания при воздействии температуры


[image: image5.wmf]0

50

100

150

0

25

50

75

100

Температура, °C

 

% 

от 

максим. 

прочности 

при 

комн.темпер.


Температурное старение

Выдержка при указанных температурах и испытание при 22°С

[image: image6.wmf]0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

0

25

50

75

100

Часы

s

 % 

от 

максимальной 

прочности 

при 22 °С

120°C

150°C


Химостойкость

Выдержка при указанных температурах и испытание при 22°С

	Агрессивные жидкости
	Темп.
	% от первонач.   прочности.

	
	
	  100 ч.
	500 ч.
	1000 ч.

	Моторное масло
	125(C
	100
	100
	100

	Неэтилиров. бензин
	22(C
	100
	100
	100

	Тормозная жидкость
	22(C
	100
	100
	95

	Этанол
	22(C
	100
	100
	95

	Ацетон 
	22(C
	90
	80
	65

	Вода /Гликоль (50%/50%)
	87(C
	100
	90
	90


Общая информация

Продукт не рекомендуется использовать в среде чистого кислорода, хлорина или других сильных окислителей. 

Информация по безопасному применению продукта содержится в информационном листке данных по безопасности (MSDS).

При использовании специальных систем для очистки поверхности перед применением продукта необходимо проверить его совместимость с моющими растворами. В отдельных случаях моющие растворы могут оказывать негативное воздействие на свойства продукта.   

Продукт не рекомендуется использовать на пластмассах, особенно на термопластиках, вследствие возможности их разрушения. При необходимости такого применения необходимо предварительно проверить совместимость продукта с материалом уплотняемых поверхностей.

Указания по применению
Для достижения наилучших результатов уплотняемые поверхности необходимо очистить от грязи и масла. Продукт наносится на резьбовую часть болта в количестве, достаточном для заполнения резьбового зазора. Наилучшие результаты достигаются при небольших зазорах (0.05мм). Чрезмерно большие диаметры резьб и резьбовые зазоры могут негативно повлиять на прочность и скорость полимеризации. Продукт обладает антифрикционными свойствами для достижения оптимального усилия/момента затяжки. 

Хранение

Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре 8 - 28(C  (46(F - 82(F), если другого не указано на упаковке. Оптимальной температурой хранения является нижняя половина вышеуказанного температурного интервала. Для предотврашения порчи неиспользованного продукта не выливайте его обратно в оригинальную упаковку. Более подробную информацию по хранению можно получить в региональном представительстве фирмы Локтайт. 

Погрешность  данных
Вышеуказанные цифровые данные рассматриваются как типовые, отклонение от которых может достигать (2 %. Эти данные получены при проведении испытаний и периодически проверяются.
Примечание

Содержащиеся данные носят исключительно информативный характер, однако соответствуют реальным свойствам продукта. Локтайт не несет ответственности за результаты, полученные другими организациями, поскольку не имеет возможности контроля за проведением таких испытаний. При использовании продукта всю ответственность за качество его работы и безопасность труда при производственных процессах несет потребитель. При рассмотрении гарантийных случаев изделий, для производства которых применяется продукт, Локтайт не несет никакой ответственности, включая моральные и иные убытки, связанные с качеством произведенно​го изделия. Локтайт рекомендует производите​лям при внедрении продукта в технологи​ческий процесс проводить необходимые испыта​ния, руководствуясь вышеуказанными данными. Продукт может быть защищен одним или более американским или иным иностранным патентом или запатентованными применениями.

[image: image8.png]Company






Loctite is a Registered Trademark of Loctite Corporation, Hartford, CT 06106


[image: image8.png]_1112020078.doc


0.15мм







0.05мм







0.25мм







5 мин.







10мин.







30мин.







1ч







3ч.







6ч.







24ч.







72ч.







Время  полимеризации







0







25







50







75







100







 % от максимальной прочности на стали                                      












_1112020079.doc


5мин







10мин







30мин







1ч.







3ч.







6ч.







24ч.







72ч.







Время   полимеризации







0







25







50







75







100







% от максимальной прочности на стали







Нержавею-щая сталь







Латунь







Сталь







Дихромат  цинка












_1112020075.doc


Aкт. N







Без  активатора Activator







Aкт. T







0







25







50







75







100







   % от максимальной парочности на стали







5мин.







10мин.







30мин.







1ч.







3ч.







6ч.







24ч.







72ч.







Время полимеризации












_1112020076.doc


22°C







40°C







5°C







5мин.







10мин.







30мин.







1ч.







3ч.







6ч.







24ч.







72ч.







Время полимеризации







0







25







50







75







100







   % от максимальной прочности на стали












_1112020073.doc


0







50







100







150







0







25







50







75







100







Температура, °C







 % от максим. прочности при комн.темпер.
















_1112020071.doc


0







1,000







2,000







3,000







4,000







5,000







0







25







50







75







100







Часыs







 % от максимальной прочности при 22 °С







120°C







150°C












