[image: image7.wmf][image: image7.wmf]

            Техническое описание 



      Продукт 648

Описание продукта

Продукт Локтайт 648 является однокомпонентным анаэробным вал-втулочным фиксатором, полимери-зующимся в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями. Продукт обладает повышенной температурной стойкостью.
Типичные области применения
Продукт применяется для фиксации цилиндрических деталей в частности, где необходима высокая прочность при высоких рабочих температурах. Применения включают фиксацию шестерен и звездочек на валах в редукторах, а также роторов электродвигателей.

Свойства незаполимеризованного продукта

	
	
	

	
	Значение
	Диапазон

	Тип химич. Соединения
	Уретан метакрилат    
	

	Цвет      
	Зеленая флюоресцентная 
	 жидкость

	Плотность при Т  25(C
	1.09
	

	Вязкостьy при Т 25(C, mPa.s (cP)
	по Брукфильду  RVT
	

	на шпиделе 2 при 20 об/мин. 
	500
	400 - 600

	по    DIN 54453, MV
	
	

	 D = 129 с-1 после t=180 сек
	450
	300 - 600

	Точка вспышки (TCC), (C
	>100
	


Процесс полимеризации продукта

Скорость полимеризации на различных материалах

Скорость полимеризации зависит от материала склеиваемых деталей. Нижеприведенный график показывает время набора прочности на валу и втулке, изготовленных из различных материалов. Испытания проводились по стандарту  ISO 10123.


[image: image1.wmf]5

мин

10

мин

30

мин

1

ч.

3

ч.

6

ч.

24

ч.

72

ч.

Время 

полимеризации

0

25

50

75

100

 % 

от 

максимальной 

прочности 

на 

стали

Сталь

Алюминий

 

Дихромат 

цинка


Зависимость скорости полимеризации от зазора

Скорость полимеризации продукта зависим от величины зазора сопрягаемых деталей. Нижеприведенный график показывает время набора прочности продукта при склеивании стальных вала и втулки при различных величи-нах зазоров. Испытания проводились по стандарту ISO10123.


[image: image2.wmf]0.15

мм

m

0.05

мм

m

0.25

мм

m

5

мин

10

мин

30

мин

1

ч.

3

ч.

6

час

24

ч.

72

ч.

Время 

полимеризации

0

25

50

75

100

 % 

от 

максимальной 

прочности 

на 

стали


Зависимость скорости полимеризации продукта от температуры

Скорость полимеризации зависит от температуры окружающего воздуха. График, приведенный ниже, показывает время набора прочности продукта на стальных валу и втулке при различных температурах. Испытания проводились по стандарту ISO 10123.


[image: image3.wmf]22°C

40°C

5 °C

5

мин

10

мин

30

мин

1

ч.

3

ч.

6

ч.

24

ч.

72

ч.

Время 

полимеризации

0

25

50

75

100

 

% 

от 

максимальной 

прочности 

на 

стали


Влияние активатора на скорость полимеризации

В случае неприемлемо долгой полимеризации продукта или чрезмерно больших зазорах скорость полимеризации можно увеличить применением активаторов. Приведенный ниже график показывает скорость полимеризации продукта на валу и втулке из дихромата цинка при использовании активаторов N и Т. Испытания проводились по стандарту ISO 10123. 


[image: image4.wmf]Акт.T

Без 

активатора

Акт. N

0

25

50

75

100

 

% 

от 

максимальной 

прочности 

на 

стали

5

мин

10

мин

30

мин

1

ч.

3

ч.

6

ч.

24

ч.

72

ч.

 

Время 

полимеризации


Свойства заполимеризованного продукта

Физические свойства

	Коэффициент термич.  расширения, по ASTM D696, K-1
	80 x 10-6
	80 x 10-6

	Коэффициент теплопроводност, по ASTM C177, W.m-1K-1 
	0.1

	Теплоемкость , kдж.кг-1K-1
	0.3


Прочностные характеристики заполимеризованного продукта

(Испытания через 24 часа после склеивания при Т 22(C на стали)

	
	
	

	
	Значения
	Диапазон

	Усилие сдвига по ISO 10123, Н/мм²
	26.5
	18 - 35

	(psi)
	(3900)
	(2600 - 5100)

	Усилие сдвига по DIN 54452, Н/мм²
	23
	16 - 30

	(psi)
	(3300)
	(2300 - 4400)


Сопротивляемость внешним факторам

	Методика испытаний:
	На сдвиг по ISO 10123

	Образцы:
	Стальные пальцы и втулки

	Полимеризация:
	1 неделя при Т 22(C


Температурная прочность

Испытания при воздействии температуры


[image: image5.wmf]0

50

100

150

0

25

50

75

100

 

Температура, °C

% 

от 

первонач. 

прочности 

при 

комн. 

темп.


Температурное старение

Выдержка при указанных температурах и испытание при 22(C. 


[image: image6.wmf]150°C

180°C

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

0

25

50

75

100

125

Часы

% 

от 

первонач. 

прочности 

при 

комн. 

темп.


Химостойкость
Выдержка при указанных температурах и испытание  при 22(C.

	Агрессивные жидкости
	Темпер.
	% от первоначальной прочности

	
	
	100 ч.
	500 ч.
	1000 ч.


	
	
	
	
	

	Моторное масло
	125(C
	100
	100
	100

	Неэтилиров. бензин
	22(C
	100 
	100
	100

	Тормозная жидкость
	22(C
	100
	100
	100

	Вода/Гликоль(50%/50%)
	87(C
	100
	90
	75

	Этанол 
	22(C
	100
	100
	100

	Ацетон 
	22(C
	100
	100
	100


Общая информация

Продукт не рекомендуется использовать в среде чистого кислорода, хлорина или других сильных окислителей. 

Информация по безопасному применению продукта содержится в информационном листке данных по безопасности (MSDS).

   При использовании специальных систем для очистки поверхности перед применением продукта необходимо проверить его совместимость с моющими растворами. В отдельных случаях моющие растворы могут оказывать негативное воздействие на свойства продукта.   

Продукт не рекомендуется использовать на пластмассах, особенно на термопластиках, вследствии возможности их разрушения. При необходимости такого применения необходимо предварительно проверить совместимость продукта с материалом контактируемых поверхностей.
Указания по применению
    Для достижения наилучших результатов склеиваемые поверхности необходимо очистить и обезжирить. Зазор в сопрягаемых деталях должен быть полностью заполнен продуктом. Для пар соединений, обработанных под скользящую посадку, продукт наносится вокруг пальца и передней части втулки. При сборке для обеспечения полной заполняемости зазоров продуктом, сопрягаемые детали необходимо провернуть друг относительно друга. Для деталей, обработанных под прессовую посадку, нанесение продукта производится на обе сопрягаемые части, которые впоследствии запрессовываются друг в друга. Для горяче-прессовых сборок продукт наносится на палец, а втулка нагревается для достижения необходимого для свободной сборки зазора. Соединенные части не должны подвергаться механическим воздействиям до достижения ручной прочности. Более подробную информацию по применению вал-втулочных фиксаторов можно получить в региональном представительстве фирмы. 

Хранение
   Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре 8 - 28(C  (46(F to 82(F) если другого не указано на упаковке. Оптимальной температурой хранения является нижняя половина вышеуказанного температурного интервала. Для предотврашения порчи неиспользованного продукта не выливайте его обратно в оригинальную упаковку. Более подробную информацию по хранению можно получить в региональном представительстве фирмы Локтайт. 
Погрешность  данных

   Вышеуказанные цифровые данные рассматриваются как типовые, отклонение от которых может достигать (2 %. Эти данные получены при проведении испытаний и периодически проверяются.
Примечание

   Содержащиеся данные носят исключительно информативный характер, однако соответствуют реальным свойствам продукта. Локтайт не несет ответственности за результаты, полученные другими организациями, поскольку не имеет возможности контроля за проведением таких испытаний. При использовании продукта всю ответственность за качество его работы и безопасность труда при производственных процессах несет потребитель. При рассмотрении гарантийных случаев изделий, для производства которых применяется продукт, Локтайт не несет никакой ответственности, включая моральные и иные убытки, связанные с качеством произведенно​го изделия. Локтайт рекомендует производите​лям при внедрении продукта в технологи​ческий процесс проводить необходимые испыта​ния, руководствуясь вышеуказанными данными. Продукт может быть защищен одним или более американским или иным иностранным патентом или запатентованными применениями.
ООО«Гидравлик мастер», Киев, Воздухофлотский проспект, 94Б, 044 205-30-33 


Loctite is a Registered Trademark of Loctite Corporation, Hartford, CT 06106


_1112078918.doc


0.15ммm







0.05ммm







0.25ммm







5мин







10мин







30мин







1ч.







3ч.







6час







24ч.







72ч.







Время полимеризации







0







25







50







75







100







 % от максимальной прочности на стали



 












_1112078919.doc


5мин







10мин







30мин







1ч.







3ч.







6ч.







24ч.







72ч.







Время полимеризации 







0







25







50







75







100







 % от максимальной прочности на стали







Сталь







Алюминий







 Дихромат цинка












_1112078915.doc


Акт.T







Без активатора







Акт. N







0







25







50







75







100







 % от максимальной прочности на стали











5мин







10мин







30мин







1ч.







3ч.







6ч.







24ч.







72ч.







 Время полимеризации 












_1112078916.doc


22°C







40°C







5 °C







5мин







10мин







30мин







1ч.







3ч.







6ч.







24ч.







72ч.







Время полимеризации 







0







25







50







75







100







 % от максимальной прочности на стали
















_1112078914.doc


0







50







100







150







0







25







50







75







100







 Температура, °C







% от первонач. прочности при комн. темп.
















_1112078913.doc


150°C







180°C







0







1,000







2,000







3,000







4,000







5,000







0







25







50







75







100







125







Часы







% от первонач. прочности при комн. темп.
















