[image: image7.wmf][image: image7.wmf]

            Техническое описание 

Research, Development & Engineering

Продукт 660

PОписание продукта

Продукт Локтайт 660 является однокомпонентным анаэробным вал-втулочным фиксатором, полимеризующимся при отсутствии воздуха в цилиндрических соединениях. Данный продукт обладает отличными характеристиками заполнения зазоров. 

Типичные области применения

Продукт применяется для фиксации цилиндрических деталей при зазоре до 0.50 мм. Применения включают восстановление посадок в изношенных валах, крученых подшипниках и поврежденных шпоночных канавок. 

	Свойства незаполимеризованного продукта


	
	

	
	Значение
	Диапазон

	Тип химич. Соединения
	Уретан метакрилат
	

	Цвет      
	Серая паста
	

	Плотность при Т  25(C
	1.13
	

	Вязкостьy при Т 25(C, mPa.s (cP)
	по Брукфильду  RVT
	

	на шпиделе TB при 5 об/мин. 
	250,000
	150,000 - 350,000

	на шпиделе ТВ при 0,5 об/мин.
	1,500,000
	1,000,000 - 2,000,000

	Точка вспышки (TCC), (C
	>93
	


Процесс полимеризации продукта

Скорость полимеризации на различных материалах

Скорость полимеризации зависит от материала склеиваемых деталей. Нижеприведенный график показывает время набора прочности на валу и втулке, изготовленных из различных материалов. Испытания проводились по стандарту  ISO 10123.
[image: image1.wmf]5min

10min

30min

1hr

3hr

6hr

24hr

72hr

Cure Time, Hours 

0

25

50

75

100

% of Full Strength on steel

Steel

Zn Dichromate

Aluminium


Зависимость скорости полимеризации от зазора 

Скорость полимеризации продукта зависим от величины зазора сопрягаемых деталей. Нижеприведенный график показывает время набора прочности продукта при склеивании стальных вала и втулки при различных величинах зазоров. Испытания проводились по стандарту ISO 10123. 

[image: image2.wmf]0.154 mm

0.27mm

5min

10min

30min

1hr

3hr

6hr

24hr

72hr

Cure Time, Hours 

0

25

50

75

100

% of Full Strength on steel


Зависимость скорости полимеризации продукта от температуры

Скорость полимеризации зависит от температуры окружающего воздуха. График, приведенный ниже, показывает время набора прочности продукта на стальных валу и втулке при различных температурах. Испытания проводились по стандарту ISO 10123.

[image: image3.wmf]40°C

4 °C

5min

10min

30min

1hr

3hr

6hr

24hr

72hr

Cure Time, Hours 

0

25

50

75

100

% of Full Strength on steel

22°C


Влияние активатора на скорость полимеризации

В случае неприемлемо долгой полимеризации продукта или чрезмерно больших зазорах скорость полимеризации можно увеличить применением активаторов. Приведенный ниже график показывает скорость полимеризации продукта на стальных валах и втулках из дихромата цинка при использовании активаторов N и Т. Испытания проводились по стандарту ISO 10123. 

[image: image4.wmf]Act T

Act N

0

25

50

75

100

% of  Full Strength on steel

5min

10min

30min

1hr

3hr

6hr

24hr

72hr

Cure Time, Hours 

No  Activator


Свойства заполимеризованного продукта

Физические свойства

	Коэффициент термич.  Расширения, по ASTM D696, K-1
	80 x 10-6

	Коэффициент теплопроводност, по ASTM C177, W.m-1K-1 
	0.1

	Теплоемкость , kдж..кг-1K-1
	0.3

	% Относительное удлинение при разрыве, ASTM D412
	<2


Прочностные характеристики заполимеризованного продукта

(Испытания через 24 часа после склеивания при Т 22(C на стали)

	
	Typical

	
	Value
	Range

	Усилие сдвига по ISO 10123, Н/мм²
	23
	15 - 30

	(psi)
	(3335)
	(2175 - 4350)

	Усилие сдвига по DIN 54452, Н/мм²
	21
	16 – 26

	(psi)
	(3045)
	(2320 -3770)


Сопротивляемость внешним факторам

	Методика испытаний:
	На сдвиг по ISO 10123

	Образцы:
	Стальные валы и втулки

	Полимеризация:
	1 неделя при Т 22(C


sТемпературная прочность

Испытания при воздействии температуры

[image: image5.wmf](50)

0

50

100

150

0

25

50

75

100

Temperature, °C

% RT Strength


Температурное старение

Выдержка при указанных температурах и испытание при 22(C.[image: image6.wmf]0

1,000

2,000

3,000

150°C

5,000

0

50

100

150

200

Hours

% initial strength at RT

4,000

120°C


Химостойкость
Выдержка при указанных температурах и испытание  при 22(C.

	Агрессивные жидкости
	Темпер.
	% от первоначальной прочности

	
	
	100 ч.
	500 ч.
	1000 ч.

	Моторное масло
	125(C
	100
	100
	100

	Неэтилиров. бензин
	22(C
	100
	100
	100

	Тормозная жидкость
	22(C
	80
	75
	75

	Этанол 
	22(C
	95
	95
	95

	Ацетон 
	22(C
	80
	80
	80

	Вода/Гликоль(50%/50%)
	87(C
	100
	90
	80


Общая информация

Продукт не рекомендуется использовать в среде чистого кислорода, хлорина или других сильных окислителей. 

Информация по безопасному применению продукта содержится в информационном листке данных по безопасности (MSDS).

При использовании специальных систем для очистки поверхности перед применением продукта необходимо проверить его совместимость с моющими растворами. В отдельных случаях моющие растворы могут оказывать негативное воздействие на свойства продукта.   

Продукт не рекомендуется использовать на пластмассах, особенно на термопластиках, вследствие возможности их разрушения. При необходимости такого применения необходимо предварительно проверить совместимость продукта с материалом контактируемых поверхностей.
Указания по применению
Для достижения наилучших результатов склеиваемые поверхности необходимо очистить и обезжирить. Зазор в сопрягаемых деталях должен быть полностью заполнен продуктом. Для пар соединений, обработанных под скользящую посадку, продукт наносится вокруг пальца и передней части втулки. При сборке для обеспечения полной заполняемости зазоров продуктом, сопрягаемые детали необходимо провернуть друг относительно друга. Для деталей, обработанных под прессовую посадку, нанесение продукта производится на обе сопрягаемые части, которые впоследствии запрессовываются друг в друга. Для горяче-прессовых сборок продукт наносится на палец, а втулка нагревается для достижения необходимого для свободной сборки зазора. Соединенные части не должны подвергаться механическим воздействиям до достижения ручной прочности. Более подробную информацию по применению вал-втулочных фиксаторов можно получить в региональном представительстве фирмы.

Хранение

Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре 8 - 28(C  (46(F to 82(F) если другого не указано на упаковке. Оптимальной температурой хранения является нижняя половина вышеуказанного температурного интервала. Для предотврашения порчи неиспользованного продукта не выливайте его обратно в оригинальную упаковку. Более подробную информацию по хранению можно получить в региональном представительстве фирмы Локтайт. 

Погрешность  данных

Вышеуказанные цифровые данные рассматриваются как типовые, отклонение от которых может достигать (2 %. Эти данные получены при проведении испытаний и периодически проверяются.
Примечание

Содержащиеся данные носят исключительно информативный характер, однако соответствуют реальным свойствам продукта. Локтайт не несет ответственности за результаты, полученные другими организациями, поскольку не имеет возможности контроля за проведением таких испытаний. При использовании продукта всю ответственность за качество его работы и безопасность труда при производственных процессах несет потребитель. При рассмотрении гарантийных случаев изделий, для производства которых применяется продукт, Локтайт не несет никакой ответственности, включая моральные и иные убытки, связанные с качеством произведенно​го изделия. Локтайт рекомендует производите​лям при внедрении продукта в технологи​ческий процесс проводить необходимые испыта​ния, руководствуясь вышеуказанными данными. Продукт может быть защищен одним или более американским или иным иностранным патентом или запатентованными применениями.

ООО «Гидравлик Мастер», 03036 Киев, проспект Воздухофлотский, 94-Б

044 205 30 33 

