[image: image1.wmf][image: image1.wmf]

            Техническое описание 

Research, Development & Engineering

Продукт 7039
Tallaght Business Park,


ОПИСАНИЕ
Loctite 7039 – очиститель контактов. Продукт может использоваться для очистки или удаления ржавчины с контактов электронных или электромеханических деталей. Продукт не оказывает воздействия на электрические свойства деталей и не содержит силикона. Loctite 7039 вытесняет воду и влажность воздуха и оставляет водоотталкивающую пленку. Перед применением продукта электроприбор отключить от сети.

Типичные области применения: очистка контактов, потенциометров, реле, защитных и соединительных клемм, предохранителей.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Тщательно встряхните баллон перед применением. Распыляйте на детали с расстояния 20-30 см до образования равномерной пленки. Оставить для выветривания на 1 минуту. 
Не наносите на контакты, находящиеся под напряжением




СВОЙСТВА ПРОДУКТА
	Основа
	Минеральная

	Цвет
	Безцветный

	Запах
	Легкий

	Плотность @ 25єC, г/мл

NFT 60 101/ISO 3675/DIN 51 757
	0,8

	Вязкость @ 20єC, ммІ/с

NFT 60 100/ISO 3104.3105

DIN 51 562
	10

	Точка вспышки, єC

NFT 60 118/DIN/ISO 2592
	Не определяется

	Характеристики аэрозоли
	

	Газ – вытеснитель
	СО2

	Вес, %
	3

	Характеристики
	

	Коррозия на меди через 3 часа при 100оС NFM 07 015 / ASTM D4048 / ISO 2160 / IP 112
	1a

	Диэлектрическая константа IEC 156247
	3,08

	Сопротивление М Ом м  IEC 156247
	2,2 х 104

	Рекомендуемый диапазон температур, оС
	-30  плюс 50



















Loctite is a Registered Trademark of Loctite Corporation, Hartford, CT 06106


