[image: image1.wmf][image: image1.wmf]

            Техническое описание 

Research, Development & Engineering

Продукт 7240
Tallaght Business Park,

Dublin, Ireland





Продукт Loctite 7240 является однокомпонентным активатором поверхности, он предназначен для увеличения скорости отверждения анаэробных клеев и герметиков Локтайт. Продукт не содержит растворителей, легковоспламеняем.

Активатор применяется при необходимости для увеличения скорости полимеризации анаэробных продуктов Локтайт, в частности при их использовании на пассивных поверхностях (нержавеющая сталь, алюминий, металлы с гальванопокрытием, пасивированные металлы), при необходимости полимеризации в больших зазорах или при температуре окружающей среды ниже 15°C.

Свойства жидкого продукта: Тип химического соединения: Соли меди
Цвет: Прозрачная сине-зеленоватая жидкость
Точка вспышки (TCC), °C: -18 (легковоспламеняем)
Время высыхания при 20°C, сек.: 30 — 70
Время жизни на поверхности, дней: 30

Указания по применению:
1. Нанести активатор на чистые обезжиренные склеиваемые поверхности.
Для небольших зазоров достаточно нанесение активатора на одну из поверхностей.

2. Пористые поверхности рекомендуется обрабатывать активатором дважды. При применении составов для обезжиривания перед применением активатора необходимо дождаться их полного испарения.

3. Нанесенный активатор сохраняет свои качества на поверхности в течение одного месяца. При этом не допускается их загрязнение.

4. Нанести анаэробный продукт Локтайт на одну или обе поверхности и сразу соединить склеиваемые части.

5. По возможности распределить клей и активатор равномерно в зазоре.

6. Технологически зафиксировать изделие до достижения ручной прочности соединения.

Продукт относится к разряду легковоспламеняемых веществ и должен храниться в соответствии с действующими правилами.

Хранение

Данный продукт хранить в сухом, прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8 до 28°C (оптимальный температурный режим хранения – от 8 до 14°C). Во избежание загрязнения продукта не выливать его неиспользованные части обратно в емкости.

NOT FOR PRODUCT SPECIFICATIONS.  

THE TECHNICAL DATA CONTAINED HEREIN ARE INTENDED AS REFERENCE ONLY. 

PLEASE CONTACT LOCTITE CORPORATION  QUALITY DEPARTMENT FOR ASSISTANCE AND RECOMMENDATIONS ON SPECIFICATIONS FOR THIS PRODUCT.

ROCKY HILL, CT    FAX: +1 (860)-571-5473                  DUBLIN, IRELAND    FAX: +353-(1)-451 - 9959

[image: image2.png]Company






Loctite is a Registered Trademark of Loctite Corporation, Hartford, CT 06106


[image: image2.png]