[image: image1.wmf][image: image1.wmf]

            Техническое описание 

Research, Development & Engineering

Продукт 8009


Tallaght Business Park,

Dublin, Ireland


Worldwide Version, October 2001

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Смазочный материал с противозадирными свойствами для тяжелых условий эксплуатации Loctite 8009 Heavy Duty Anti-Seize представляет собой состав на основе графита/ фторида кальция; не содержит свинца, меди, серы и их соединений, а также тяжелых металлов.

Особые характеристики:

· Рекомендуется для применения в качестве смазочного материала с противозадирными свойствами в интервале температур от -29 to +1315(C (-20 to +2400(F)

· Может наноситься на поверхности из нержавеющей стали и никелевых сплавов.

СТАНДАРТНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

· Болты, винты, штифты, трубопроводные стыки, гайки, заглушки, валы, втулки, вкладыши, шпонки, сверление отверстий, нарезание резьбы (в особенности в деталях из сплавов, трудно поддающихся механической обработке).

· Экструзионные матрицы и фасонные штампы, теплообменники, ножевые полотна, операции по гибке металла, холодная и горячая ковка, операции выдавливания, механизмы центровки станков, стальные канаты.

· Предприятия химической промышленности, нефтеперерабатывающие заводы, электростанции, целлюлозно-бумажные комбинаты, предприятия по производству синтетического волокна, металлургическое и литейное производство, производственные и обслуживающие предприятия аэрокосмической отрасли, машиностроение и приборостроение.

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

	
	Стандартное значение

	Внешний вид
	Паста черного цвета

	Плотность
	1,15


СТАНДАРТНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Смазочные пасты используются для предотвращения заедания болтов в резьбовых соединениях (увеличения усилия захвата при одной и той же величине крутящего момента по сравнению с несмазанными деталями). В качестве дополнительного преимущества применение пасты позволяет добиться лучшей однородности усилия захвата для серии болтов. Зависимость между крутящим моментом и усилием захвата может быть представлена  следующим уравнением:

T + K ( F ( D, 

где
· T = Крутящий момент (Н.м)
· K = Коэффициент момента
· F = Усилие захвата (Н)
· D = Номинальный диаметр болта (м), определяемый опытным путем.

Коэффициент момента:

Значения коэффициентов момента K  получены для стальных болтов класса 8 1/2 и гаек класса 5 при проведении процедуры испытаний с измерением величины крутящего момента. Смазочный материал наносился на резьбу болта и обе поверхности шайбы. Значения коэффициента момента K приведены в таблице для смазочных материалов, используемых для предотвращения заедания крепежных деталей. Мы полагаем, что эти данные с достаточной достоверностью согласуются с прогнозируемыми характеристиками. Вместе с тем, компания "Локтайт" воздерживается от каких-либо гарантий в отношении эксплуатационных характеристик конкретных крепежных деталей. В особо ответственных случаях рекомендуется проведение независимого определения значений коэффициента K.

	Характеристики
	Стандартное значение

	Коэффициент момента, K (стальные гайки и болты)
	0,16

	Коэффициент момента, K (после промывки растворителем, без смазки
	0,27


УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
· Перед нанесением материала очистить контактные поверхности (Удалить старый материал с помощью стальной щетки).

· При проведении абразивной зачистки или очистки с помощью металлической щеткой обеспечить защиту от пыли.  Пыль, находящаяся в резьбовых соединениях, может содержать металлические частицы. Их вдыхание может вызвать заболевания легких или повлечь иные расстройства здоровья.

· Нанести тонкий слой смазочного материала на контактирующие поверхности; собрать узел.

· Не использовать растворитель.

· Во избежание загрязнения материала держать емкость закрытой после использования.

· Содержит углеводороды - не применять в присутствии кислорода.

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Материал не рекомендуется использовать в атмосфере чистого кислорода и/или в условиях его повышенного содержания, а также в качестве уплотнительного материала в присутствии хлора и иных сильных окислителей.

Сведения по обращению с материалов приведены в Информационном листке по безопасности материалов.

Хранение

Продукт рекомендуется хранить в прохладном сухом месте в невскрытой упаковке при температуре от 8(C до 28(C (от 46(F до 82(F), если на этикетке не указаны иные условия. Оптимальной является температура, не превышающая середины вышеприведенного диапазона. Во избежание загрязнения неиспользованного продукта не следует помещать взятый материал обратно в контейнер. Для получения дополнительных сведений о сроках хранения обращайтесь, пожалуйста, в Центр Технического Обслуживания компании "Локтайт".

Достоверность данных

Содержащиеся в настоящем документе данные являются стандартными и носят контрольный характер. Значения получены в результате фактических испытаний и периодически проверяются.

Примечание:

Сведения, приведенные в настоящем документе,  носят исключительно информационный характер и, по мнению компании, являются достоверными. Компания "Loctite"  не может нести ответственность за результаты, полученные третьими лицами вследствие проведения несогласованных с Компанией операций и процедур. Потребитель самостоятельно определяет, может ли описанный в настоящем документе материал применяться для его конкретных целей, а также обязан предпринять все необходимые меры предосторожности в отношении сохранности имущества, охраны здоровья и жизни персонала, имеющего отношение к работе с материалом и к его применению. С учетом вышеизложенного компания "Локтайт"  не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, включая гарантии в отношении товарных качеств или пригодности материала для конкретного применения, обусловленных реализацией или использованием продукции компании "Локтайт". Компания "Локтайт" особо оговаривает, что она не будет нести какую бы то ни было ответственность за любой косвенный или побочный ущерб, включая упущенную выгоду. Тот факт, что в настоящем документе приведены  сведения, относящиеся к каким-либо методикам, процессам или формулам, не означает, что эти методики, процессы или формулы не могут быть защищены патентами, принадлежащим третьим лицам, либо использоваться по лицензии, предоставленной компанией "Локтайт" на основании принадлежащих ей патентов. Перед началом применения материала в конкретных условиях рекомендуем потребителю провести самостоятельное испытание материала, используя приведенные здесь сведения в качестве  примерного руководства.  

Материал может быть защищен одним или несколькими американскими или иностранными патентами или  заявками на изобретение.

















Loctite is a Registered Trademark of Loctite Corporation, Hartford, CT 06106


