[image: image1.wmf][image: image1.wmf]

            Техническое описание 

Research, Development & Engineering

Продукт 8030


Tallaght Business Park,

Dublin, Ireland


Worldwide Version, October 2001

ОПИСАНИЕ
Loctite 8030 – универсальная смазочно-охлаждающая жидкость, облегчающая технологическую обработку. При ее использовании повышается скорость резания, улучшается качество готовой поверхности и увеличивается срок службы инструмента.   

ПРИМЕНЕНИЕ
Смазка – снижение износа при сверлении и других технологических процессах. Нанесение на нержавеющую сталь и алюминий. Продукт не следует использовать на поверхностях из титана и медных сплавов, если важен внешний вид детали. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Наносить на инструмент во время его работы.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
	Основа

	Минеральное масло с противозадирными присадками

	Цвет
	Светло-желтый

	Запах
	Слабый

	Плотность, при 25(C, г/мл
NFT 60 101/ISO 3675/DIN 51 757
	1



	Вязкость, при 20(C, мм/сек
NFT 60 100/ISO 3104.3105

DIN 51 562
	175

	Точка вспышки, (C
NFT 60 118/DIN/ISO 2592
	нет

	Температура застывания, (C
NFT 60 105/DIN/ISO 3016
	-35



	Характеристики
	

	 Испытание под нагрузкой - 4 шара
IP 239/NFE 48 617/ 
DIN 51 359-5
Испытание сварного шва, Н
	5 000

















NOT FOR PRODUCT SPECIFICATIONS.  

THE TECHNICAL DATA CONTAINED HEREIN ARE INTENDED AS REFERENCE ONLY. 

PLEASE CONTACT LOCTITE CORPORATION  QUALITY DEPARTMENT FOR ASSISTANCE AND RECOMMENDATIONS ON SPECIFICATIONS FOR THIS PRODUCT.

ROCKY HILL, CT    FAX: +1 (860)-571-5473                  DUBLIN, IRELAND    FAX: +353-(1)-451 - 9959

[image: image2.png]Company






Loctite is a Registered Trademark of Loctite Corporation, Hartford, CT 06106


[image: image2.png]