[image: image1.wmf][image: image1.wmf]

            Техническое описание 

Research, Development & Engineering

Продукт 8040

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

LOCTITE® 8040 специальный состав на основе минерального масла, применяется для высвобождения заклинивших, приржавевших или прикипевших соединений. Эффект быстрой заморозки мгновенно охлаждает прикипевшие и приржавевшие части до температуры  -43 °C, создавая микроскопические трещины в слое ржавчины. Это позволяет смазочному компоненту за счет капилярного эффекта проникать в слой ржавчины. Высвобожденные части остаются смазанными и защищенными от коррозии

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА:

Плотность при 20°C, г/см3

0,6

Максимальное охлаждение, (С
-43

Вязкость смазки, мПа(с

(5

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Материал не рекомендуется использовать в атмосфере чистого кислорода и/или в условиях его повышенного содержания, а также в качестве уплотнительного материала в присутствии хлора и иных сильных окислителей.

Сведения по обращению с материалов приведены в Информационном листке по безопасности материалов.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон находится под давлением. Предохранять от прямого солнечного света, не допускается нагревать выше 50(С. Не вскрывать балон даже после использования. Не распылять на открытое пламя либо раскаленные поверхности. Держать в дали от воспламеняющих источников и нагревательных элементов.
Указания по применению
1. Удалите грязь и поверхностную ржавчину.

2. Хорошо встряхните баллон. Распыляйте с расстояния 10-15см в течении 5-10 секунд.

3. Части могут быть демонтированы после 1-2 минут реакции.

4. В случае необходимости повторите реакцию.

Хранение:

Продукт рекомендуется хранить в прохладном сухом месте в не вскрытой упаковке при температуре от 8(C до 28(C, если на этикетке не указаны иные условия. Оптимальной является температура, не превышающая середины вышеприведенного диапазона. Во избежание загрязнения неиспользованного продукта не следует помещать взятый материал обратно в контейнер. Для получения дополнительных сведений о сроках хранения обращайтесь, пожалуйста, в Центр Технического Обслуживания компании "Henkel" .

Примечание:

Сведения, приведенные в настоящем документе,  носят исключительно информационный характер и, по мнению компании, являются достоверными. "Henkel"  не может нести ответственность за результаты, полученные третьими лицами вследствие проведения несогласованных с операций и процедур. Потребитель самостоятельно определяет, может ли описанный в настоящем документе материал применяться для его конкретных целей, а также обязан предпринять все необходимые меры предосторожности в отношении сохранности имущества, охраны здоровья и жизни персонала, имеющего отношение к работе с материалом и к его применению. С учетом вышеизложенного "Henkel"   не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, включая гарантии в отношении товарных качеств или пригодности материала для конкретного применения, обусловленных реализацией или использованием продукции "Henkel" . "Henkel"  особо оговаривает, что она не будет нести какую бы то ни было ответственность за любой косвенный или побочный ущерб, включая упущенную выгоду. Тот факт, что в настоящем документе приведены  сведения, относящиеся к каким-либо методикам, процессам или формулам, не означает, что эти методики, процессы или формулы не могут быть защищены патентами, принадлежащим третьим лицам, либо использоваться по лицензии, предоставленной "Henkel" на основании принадлежащих ей патентов. Перед началом применения материала в конкретных условиях рекомендуем потребителю провести самостоятельное испытание материала, используя приведенные здесь сведения в качестве  примерного руководства.  

Материал может быть защищен одним или несколькими американскими или иностранными патентами или  заявками на изобретение.

ООО «Гидравлик мастер», Киев, Воздухофлотский проспект 94Б, 044 205 3030, www.hydrohose.com.ua


Loctite is a Registered Trademark of Loctite Corporation, Hartford, CT 06106


