[image: image1.wmf][image: image1.wmf]

            Техническое описание 

Research, Development & Engineering

Продукт 8150


Tallaght Business Park,

Dublin, Ireland


Worldwide Version, October 2001

ОПИСАНИЕ
Loctite 8150 – антизадирная паста для резьбовых соединений, подверженных воздействию высоких температур, предотвращающая заклинивание и коррозию. 

ПРИМЕНЕНИЕ
Продукт предотвращает заклинивание и заедание соединений подверженных воздействию высоких температур, например, выхлопные трубы ДВС, фитинги, масляные и газовые горелки. Продукт может использоваться для смазки кривошипных механизмов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Поверхности должны чистыми; на них не должно быть окалины, окиси и смазки.

Возможно использование очистителей Локтайт 7063 или 7070.

Для смазки подвижных частей на их поверхность кистью наносится тонкий слой продукта. 


ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
	Основа
	Минеральное масло, графит, алюминий

	Цвет
	Серый

	Запах
	Слабый 

	Плотность,  20(C   г/мл
NFT 30 020/ISO 2811/DIN 51 757
	1

	Консистенция NGLI class

NFT 60 162/DIN 51 818
	0

	Пенетрация (0,1мм)

при 25(C и 60 циклах
NFT 60 132/DIN/ISO 2137/IP 50
	355/385

	Температура каплепадения, (C
NFT 60 102/DIN/ISO 2176/

IP 132


	Нет

	Характеристики
	

	 Окисление по Хаффману (100ч)
ASTM D942, psi
	<5

	 Коррозия меди
3 ч при 100(C
ASTM D4048/NFM 07 015/ 
ISO 2160/IP 112
	1a

	 Испытания под нагрузкой - 4 шара
IP239/NFE 48 617/ 
DIN 51 350-5/
Испытание сварного шва, Н
Износ  1ч/400Н, мм
	4 900

0,93

	 Рекомендуемый интервал рабочих температур, (C
	От -30 до +900

	 Усилие демонтажа, Н/м
SECLF 216/MIL A 907 E80
(Показатель «On-torque» 80Н/м)
через 24 ч старения при 450(C
Мягкая сталь
через 24 ч старения при 750(C
Нержавеющая сталь
	85

100


NOT FOR PRODUCT SPECIFICATIONS.  

THE TECHNICAL DATA CONTAINED HEREIN ARE INTENDED AS REFERENCE ONLY. 

PLEASE CONTACT LOCTITE CORPORATION  QUALITY DEPARTMENT FOR ASSISTANCE AND RECOMMENDATIONS ON SPECIFICATIONS FOR THIS PRODUCT.

ROCKY HILL, CT    FAX: +1 (860)-571-5473                  DUBLIN, IRELAND    FAX: +353-(1)-451 - 9959

[image: image2.png]Company






Loctite is a Registered Trademark of Loctite Corporation, Hartford, CT 06106


[image: image2.png]