[image: image1.wmf][image: image1.wmf]

            Техническое описание 

Research, Development & Engineering

Продукт 8151


Tallaght Business Park,

Dublin, Ireland


Worldwide Version, October 2001

ОПИСАНИЕ
Loctite 8151 - алюминиевая антизадирная смазка - аэрозоль для резьбовых соединений, подверженных воздействию высоких температур, предотвращающая заклинивание и коррозию.

ПРИМЕНЕНИЕ
Продукт предотвращает заклинивание и заедание соединений подверженных воздействию высоких температур, например, выхлопные трубы ДВС, фитинги, масляные и газовые горелки. Продукт может использоваться для смазки кривошипных механизмов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Поверхности должны чистыми; на них не должно быть окалины, окиси и смазки.

Энергично потрясти баллон перед использованием.

Продукт следует распылять с расстояния в 15-20 см, формируя на чистых поверхностях однородную пленку. Возможно использование очистителей Локтайт 7063 или 7070.




ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
	Основа
	Минеральное масло, графит алюминия 

	Цвет
	Серый

	Запах
	Слабый

	Плотность,  20(C   г/мл
NFT 30 020/ISO 2811/DIN 51757
	0,7

	Консистенция NGLI class

NFT 60 162/DIN 51 818
	0

	Пенетрация (0,1мм)

при 25(C и 60 циклах
NFT 60 132/DIN/ISO 2137/IP 50
	355/385

	Температура каплепадения, (C
NFT 60 102/DIN/ISO 2176/IP 132
	Нет

	Точка вспышки, (C
NFT 60 118/DIN/ISO 2592


	Не применяется

	Характеристики аэрозоля
	

	Газ-вытеснитель 

Вес, %
	CO2

3



	Характеристики
	

	 Окисление по Хаффману (100ч)
ASTM D942, psi
	<6

	 Коррозия меди
3 ч при 100(C
ASTM D4048/NFM 07 015/ 
ISO 2160/IP 112
	1a

	 Испытания под нагрузкой - 4 шара
IP239/NFE 48 617/ 
DIN 51 350-5/
Испытание сварного шва, Н
Износ  1ч/400Н, мм
	4 900

0,93

	 Рекомендуемый интервал рабочих температур, (C
	От -30 до +900

















ООО «Гидравлик мастер»
Киев, Воздухофлотский проспект 92-Б
044 205 3033, www.hydrohose.com.ua


Loctite is a Registered Trademark of Loctite Corporation, Hartford, CT 06106


