[image: image1.wmf][image: image1.wmf]

            Техническое описание 

Research, Development & Engineering

Продукт 8154


Tallaght Business Park,

Dublin, Ireland


Worldwide Version, October 2001

ОПИСАНИЕ
Loctite 8154 – сборочная паста на основе минерального масла с MoS2 облегчающая сборку и демонтаж цилиндрических деталей в условиях тяжелой эксплуатации. Предотвращает фреттинг-коррозию при сборке узлов с прессовой посадкой.  Допускает присутствие смазок. 

ПРИМЕНЕНИЕ

Смазывает и герметизирует цилиндрические узлы, подшипники, ролики, шестерни, шплинтованные валы и т.п. Облегчает демонтаж после эксплуатации в тяжелых условиях при температуре до 450ºC. Предотвращает фреттинг-коррозию. Аэрозоль защищает детали в период приработки. MoS2 может обеспечить экстренную смазку. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Перед применением энергично взболтать

Продукт следует распылять с расстояния в 15-20см для образования однородной пленки на чистых поверхностях. Возможно использование очистителей Loctite 7063 или 7070.




СВОЙСТВА ПРОДУКТА
	Основа


	Синтетическое масло и MoS2

	Цвет
	Черный

	Запах
	Слабый

	Плотность при 20ºC, г/мл

NFT 30 020/ISO 2811/DIN 51 757
	1,4

	Консистенция NGLI class

NFT 60 162/DIN 51 818
	--

	Температура каплепадения, ºC
NFT 60 102/ISO 2176 /IP132
	Нет 

	Точка вспышки, ºC
NFT 60 118/DIN/ISO 2592


	--

	ХАРАКТЕРИСТИКИ АЭРОЗОЛЯ
	

	Газ-вытеснитель

Вес, %
	CO2

3



	СВОЙСТВА
	

	· Коррозия на меди
3 ч, при 100ºC
ASTM D4048/NFM 07 015/ 
ISO 2160/IP 112
	1a

	· Испытание на 4-х шариковой машине 

     IP 239/NFE 48  617/ 
     DIN 51350-5/ASTM D2596

     Нагрузка сварки, Н
	5 400 

	· Рекомендуемая рабочая температура, ºC

	от -35 до +450

















«Гидравлик мастер» Киев, Воздухофлотский проспект, 94Б, 044 205 3035 www.2053030.com.ua


Loctite is a Registered Trademark of Loctite Corporation, Hartford, CT 06106


