	[image: image2.wmf]
	LOCTITE


	Описание продукта 

Loctite 8191





	[image: image1.wmf]
	MoS2  Антифрикционное покрытие (спрей) 



ОПИСАНИЕ
Loctite 8191 образует покрытие на основе MoS2 при комнатной температуре. Покрытие действует как сухая смазка и предотвращает накопление пыли и грязи.
ПРИМЕНЕНИЕ
Покрытие создает идеально скользкие поверхности для свободного движения шарниров, направляющих и т.д. Покрытие также обеспечивает защиту от коррозии покрытых поверхностей. 
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Для качественного нанесения покрытия важна подготовка поверхности.

Поверхность должна быть чистой. Рекомендуется обезжиривание. Можно использовать очистители / обезжириватели Loctite 7063 или 7070.

Баллончик встряхнуть перед применением.

Продукт должен распыляться с расстояния примерно 20 см от поверхности до получения равномерного покрытия. Покрытые детали необходимо оставить в покое на 15-30 минут при комнатной температуре. 



СВОЙСТВА ПРОДУКТА
	Основа
	MoS2 лак

	Цвет
	черный

	Запах
	Легкий

	Плотность @ 25ºC, г/мл
NFT 60 101/ISO 3675/

DIN 51 757
	0.8

	Точка вспышки, ºC

NFT 60 118/DIN/ISO 2592
	Не определяется

	Время образования пов. пленки (сухой на отлип), секунд
	30

	Время полимеризации @ 20ºC, минут
	15



	ХАРАКТЕРИСТИКИАЭРОЗОЛИ
	

	Газ 

Вес, %


	CO2
3



	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	

	· Рекомендуемый диапазон рабочих температур, ºC
	-180 до +450


NOT FOR PRODUCT SPECIFICATIONS

THE TECHNICAL DATA CONTAINED HEREIN ARE INTENDED AS REFERENCE ONLY. 

PLEASE CONTACT LOCTITE IRELAND QUALITY DEPARTMENT DUBLIN, IRELAND    FAX: +353-(1)-451 - 9959

FOR ASSISTANCE AND RECOMMENDATIONS ON SPECIFICATIONS FOR THIS PRODUCT.


[image: image2.wmf]_1087211543

