	[image: image2.wmf]
	LOCTITE

Local Address
	Спецификация

5-ти целевой спрей 8201





	[image: image1.wmf]
	5-ти целевой спрей


ОПИСАНИЕ
Loctite 8201 – уникальная проникающая жидкость, которая разъединяет, смазывает, очищает, сушит и предотвращает образование коррозии любого оборудования.   
Универсальный смазочный материал, 5-целевое средство. Оптимально эффективен для смазывания металлов тонким слоем. 

Очищает смонтированные узлы.
ПРИМЕНЕНИЕ
Данный продукт используется для разъединения «прикипевших» или ржавых деталей, таких как резьбовые фиксаторы, петли, цилиндрические соединения.
Loctite 8201 обеспечивает простую смазку небольших механизмов. 

Обеспечивает смазывание тонким слоем и вытесняет влагу из электрических приборов, оставляет защитную антикоррозионную плёнку.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Перед применением энергично взболтать.

Продукт следует распылять с расстояния в 20 – 30 см для образования однородной пленки на чистых поверхностях.

Продукт не содержит силикона.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА
	Основа


	минеральные масла



	Цвет
	Желтый



	Запах
	Слабый



	Плотность при 25ºC, г/мл

NFT 60 101/ISO 3675/DIN 51 757
	0,8



	Вязкость при 20ºC, мм²/сек

NFT 60 100/ISO 3104.3105

DIN 51 562


	11

	Точка вспышки, ºC

NFT 60 118/DIN/ISO 2592


	--

	ХАРАКТЕРИСТИКИ АЭРОЗОЛЯ
	

	Газ-вытеснитель

Вес, %
	CO2

3



	
	

	СВОЙСТВА
	

	· Коррозия на меди
3 ч, при 100ºC
ASTM D4048/NFM 07 015/ 
ISO 2160/IP 112
	1a

	· Рекомендуемая рабочая температура, ºC
	от -20 до +120



[image: image2.wmf]